ĐỘ TRẮNG VÀ ĐỘ PHỦ

1. Dụng cụ & thiết bị
a. Thước kéo độ dày 100 µm

b. Giấy trắng đen hoặc nền gỗ

3. Phương pháp thực hiện
- Bước 1: Pha sản phẩm tùy từng loại theo quy định. Điều chỉnh độ nhớt mẫu cần kiểm tra và mẫu chuẩn đạt gần như nhau (nếu giữa 2 mẫu có độ nhớt sai lệch nhau > 0.5 giây).
- Bước 2: Kéo đồng thời mẫu kiểm tra và mẫu chuẩn trên cùng 1 nền giấy trắng đen hoặc nền gỗ (tùy theo quy định tương ứng với loại sản phẩm đó).
