HƯỚNG DẪN KIỂM TRA MÀU SẮC
1. Quy định


* Dụng cụ, thiết bị :
- Cân điện tử






- Thước kéo, súng sơn.






- Ly nhựa, muỗng


* Quy định



- Phương pháp kiểm tra  được quy định như sau : 



+ Nguyên liệu màu đơn, màu đơn : kéo giấy trắng.




+ Màu thành phẩm : Kéo giấy trắng và phun thẻ gỗ.



+ Công thức màu : phun lên thẻ gỗ.


- Sử dụng Bóng NC trong kiểm tra màu sắc :




+ Màu thành phẩm : sử dụng bóng NC 90% đang sản xuất.




+ Nguyên liệu màu và màu đơn thành phẩm : sử dụng bóng NC không màu.



- Đối với các màu thành phẩm :




+ Màu pha xong kéo giấy (so với lô sản xuất trước) đúng màu cho ra hang, không phải phun 











thẻ kiểm tra ( kể cả lô sản xuất đầu tiên).




+ Trường hợp màu kéo giấy không đạt hay hũ lưu hết lưu, màu được phun lên thẻ theo quy 













trình trong thẻ gốc hay thẻ tạm.

2. Thực hiện


a. Phương pháp 1 : kéo màu lên giấy trắng.


- Pha bóng NCpl theo tỷ lệ 1 bóng NC 90% - 1.5 dung môi NC 02


- Pha màu cần kiểm tra / màu lưu ( màu chuẩn)  với bóng NC pl theo tỷ lệ 10 bóng NC pl – 1 màu. 



- Múc 2 muỗng hỗn hợp màu ( màu lưu và màu pha) lên cùng 1 tấm giấy trắng. dung thức kéo có 









độ dày 75µm kéo tạo thành lớp màng có màu.



- Để khô,so sánh màu sắc.



- Trường hợp màu kiểm tra là màu pha loãng hay màu lợt, tăng tỷ lệ pha giữa bóng NC pl – màu là 










10 – 5 ( màu đậm dễ so sánh màu sắc.

b. Phương pháp 2 : phun màu lên thẻ gỗ.



- Chuẩn bị gỗ theo quy trình : gỗ giống màu và giống loại, chà nhám và lau sạch bụi.


- Pha màu theo công thức và theo quy trình.



- Phun / lau màu lên gỗ, lưu ý chỉnh súng sơn theo quy định và phun đúng 2 patts.



- Để màng sơn khô và so sánh màu sắc với thẻ gốc.

