Phương Pháp Test dính mặt ASTM D4946

Dính mặt của sơn ở điều kiện vận chuyển Container

- Các bước theo tác:

Bước 1: Kéo thước Mẫu cần kiểm tra trên mặt giấy, độ dầy (100µm – Theo mức gia công của sơn). Để khô 7 ngày tại điều kiện nhiệt độ 23C, độ ẩm 50%.

Bước 2: Cắt mẫu theo hình vuông 3.8 x3.8 cm – 2 miếng mẫu.

Bước 3: Gia nhiệt dụng cụ Test (Khay đỡ, Đệm cao su, dụng cụ dằn mẫu 1 kg), thời gian 10 phút, ở 50C.

Bước 4: Đặt đối diện “2 miếng mẫu” đã cắt (3.8 x 3.8cm), góc nghiêng 90.

Vị trí: Khay / Mẫu Test/ đệm cao su/ dụng cụ dằn 1kg

Điều kiện: 30 phút ở 50C.

Bước 5: Để nguội 30 phút ở điều kiện phòng. Tách mẫu và đánh giá kết quả.

- Tiêu chuẩn đánh giá kết quả:

0/5: Dính và có vết tróc chiếm >50%.

1/5: Dính và có vết tróc chiếm 30 – 50%.

2/5: Dính và có vết tróc chiếm 10 – 30%.

3/5: Dính và có vết tróc điểm chiếm 5 – 10%.

4/5: Dính nhẹ và không có vết tróc.

5/5: Không dính và không có vết tróc.

Phương Pháp Test dính mặt ASTM D4946

Dính mặt của sơn ở điều kiện vận chuyển Container – theo QT sản phẩm.

- Các bước theo tác:

Bước 1: Gia công sơn theo QT trên thẻ gỗ 10 x10 cm. Để khô 7 ngày tại điều kiện nhiệt độ 23C, độ ẩm 50%.

Bước 2: Gia nhiệt dụng cụ Test (Khay đỡ, Đệm cao su, dụng cụ dằn mẫu 4 kg), thời gian 10 phút, ở 50C.

Bước 4: Đặt đối diện “2 thẻ mẫu” (10 x 10cm), góc nghiêng 90.

Vị trí: Khay / Mẫu Test/ đệm cao su/ dụng cụ dằn 4 kg

Điều kiện: 30 phút ở 50C.

Bước 5: Để nguội 30 phút ở điều kiện phòng. Tách mẫu và đánh giá kết quả.

- Tiêu chuẩn đánh giá kết quả:

0/5: Dính và có vết tróc chiếm >50%.

1/5: Dính và có vết tróc chiếm 30 – 50%.

2/5: Dính và có vết tróc chiếm 10 – 30%.

3/5: Dính và có vết tróc điểm chiếm 5 – 10%.

4/5: Dính nhẹ và không có vết tróc.

5/5: Không dính và không có vết tróc.