HƯỚNG DẪN KIỂM TRA
 THỜI GIAN KHÔ VÀ MỨC ĐỘ KHÔ
1. Quy định :

a. Dụng cụ & thiết bị : 
- Nền thử : kính phẳng , gỗ cao su (hoặc gỗ thông, gỗ MDF).         

- Súng sơn, Thước kéo.

b. Quy định :



a.Thời gian khô cấp 1(ráo mặt, không bám bụi) : phun / kéo sản phẩm cần kiểm tra lên nền 
( thời điểm dùng tay vuốt nhẹ nhàng trên mặt sơn mà không để lại vết xước hay 
khuyết tật trên bề mặt.

  
b. Thời gian khô cấp 2

- Sơn Lót :

+ Dùng giấy nhám có độ hạt #320. 

+ Từ khi phun / kéo sản phẩm cần kiểm tra lên nền ( thời điểm dung giấy nhám 
              #320 chà màng lên màng sơn thất dễ chà,bột tơi mịn, không bám bệt.



- Sơn phủ bóng/ mờ và các loại khác : 





+ Dùng ngón tay cái.

+ Sau khi phun / kéo sản phẩm cần kiểm tra lên nền ( thời điểm dùng ngón tay ấn mạnh trong khỏang thời gian 1 phút trên bề mặt màng sơn mà không để lại vết dính hay khuyết tật .


c. Mức độ khô : Chỉ kiểm tra những sản phẩm có sử dụng phụ gia / cứng.

3. Phương pháp thực hiện kiểm tra thời gian khô
a. Phương pháp 1 : Kéo lên kính trong màu đen có độ bóng 105 ± 4 hoặc trên gỗ cao su
  
+ Bước 1: Pha sản phẩm với dung môi và cứng ( nếu có) theo quy định, khuấy tan đều.

+ Bước 2: Lau kính thật sạch bằng vải, đảm bảo độ bóng của kính đạt yêu cầu.

+ Bước 3: Dùng muỗng múc 1 muỗng sơn đã pha lõang cho lên tấm kính / gỗ, dùng 
thước có độ dày 100µm kéo đều tay tạo thành lớp màng đều có độ dày 100 µm.

+ Bước 4: Để màng sơn ở điều kiện nhiệt độ phòng, nơi thoáng sạch, không có nắng mặt 
trời chiếu trực tiếp, kiểm tra thời gian khô của màng sơn theo quy định.
b. Phương pháp 2 : phun lên gỗ
+ Bước 1: Pha sản phẩm với dung môi và cứng ( nếu có) theo quy định, khuấy tan đều.

+ Bước 2: Chuẩn bị gỗ tùy theo loại sản phẩm cần kiểm tra.
+ Bước 3: Dùng súng phun dung dịch ( đã pha dung môi và cứng ( nếu có)) đạt độ dày 
màng sơn là 100µm ± 25µm.
+ Bước 4: Để màng sơn ở điều kiện nhiệt độ phòng, nơi thoáng sạch, không có nắng mặt 
trời chiếu trực tiếp, kiểm tra thời gian khô của màng sơn theo quy định.
c. Phương pháp 3 : nhúng lên gỗ ( chủ yếu là gỗ Bạch Đàn)
+ Bước 1: Pha sản phẩm với dung môi và cứng ( nếu có) theo quy định, khuấy tan đều.

+ Bước 2: Chuẩn bị gỗ tùy theo loại sản phẩm cần kiểm tra.
+ Bước 3: Nhúng thanh gỗ vào sản phẩm cần kiểm tra, sau 2 phút lấy ra lau cho sản phẩm đều trên 
thanh gỗ. 
+ Bước 4: Để thanh gỗ đã nhúng đều màu ở điều kiện nhiệt độ phòng, nơi thoáng sạch, không có nắng 
mặt trời chiếu trực tiếp, kiểm tra thời gian khô của màng sơn theo quy định.
d. Phương pháp 4 : chảy kính
+ Bước 1: Pha sản phẩm với dung môi và cứng ( nếu có) theo quy định, khuấy tan đều.

+ Bước 2: Lau kính thật sạch bằng vải, để kính nghiêng 450 so với mặt bàn.
+ Bước 3: Múc 1 muỗng lớn sản phẩm lên kính, đợi cho sản phẩm chảy đều xuống kính trorng khỏang 
1- 2 phút. Bắt đầu kiểm tra thời gian khô.
+ Bước 4: Để màng sơn ở điều kiện nhiệt độ phòng, nơi thoáng sạch, không có nắng mặt trời chiếu trực 
tiếp, kiểm tra thời gian khô của màng sơn theo quy định.
4. Phương pháp kiểm tra mức độ khô:


- Màng sơn kiểm tra đã để khô sau 4-5 ngày sau khi phun.

- Dùng vải trắng, sạch nhúng dung môi Buthyl Acetate và lau lên bề mặt màng sơn.

- Kiểm tra bề mặt màng sơn sau khi lau dung môi : dùng tay lau 3-4 lần xem màng sơn có bị rít, mờ hay không.
