HƯỚNG DẪN KIỂM TRA THỜI GIAN SỐNG

1. Quy định 

- Áp dụng kiểm tra đối với mẫu mới hoặc lô sản xuất đầu tiên.
- T sống ≥ 6 giờ, 
Trừ trường hợp ngoại lệ.
2.. Phương pháp thực hiện
- Pha sản phẩm cần kiểm tra theo quy định. Sau đó, khuấy trộn tan hoàn toàn. Khối lượng hỗn hợp pha:  ≈ 250g, ghi lại thời gian.
- Để ly mẫu ở nhiệt độ phòng: nơi thoáng, sạch, ít gió và không có nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

Mức độ lắng của sản phẩm chưa pha
1. Quy định và mức chấp nhận

- Sản phẩm chưa pha:

Để sau 1 thời gian có thể bị lắng, nhưng lớp lắng mềm, dễ khuấy, tan đều trở lại.
2. Dụng cụ & thiết bị

3. Phương pháp thực hiện

   Lưu mẫu sơn chưa pha (khoảng 1 kg) để sau 3 ngày, sau 2 tuần khuấy kiểm tra độ lắng.
