TỔNG HỢP SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

(Từ ngày 24.06.2026 đến 27.06.2026)

- Phát sinh mới:

| CÔNG TY | TÊN MÀU / HIỆN TƯỢNG |  | KIỂM TRA CỦA KỸ THUẬT / QC | XỬ LÝ | NGUYÊN NHÂN | KPPN | CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hố Nai (23.06) | Màu AQ 929 (50-26) | Thêm bước dặm màu | - Kỹ thuật báo: + Màu AQ 929 trong sản xuất tại các vị trí cước sâu khi phun lót đen NC màu khó vào được ghim gỗ. + Nhà máy Hố Nai phải dừng chuyền để xử lý và phát sinh thêm chi phí. + KT đưa ra hướng xử lý: thêm bước dặm màu trước khi phun bóng nhưng hiện nay nhà máy không đồng ý. | - Lót NC KH đen (1/1,5) + 5% đen TC L3 HN (1 path). Để khô 45 phút, chà nhám 320. - Lót NC KH đen (1/1,5) + 5% đen TC L3 HN (2 path). Để khô 1 giờ 30 phút, chà nhám 320. - Stain dặm đen TC L3 HN (1/5) - Bóng NC T 2012 1505 5% (1/1,5) 1 path. |  |  | QC đang kiểm tra |

- Tồn cũ:

| CÔNG TY | TÊN MÀU / HIỆN TƯỢNG |  | KIỂM TRA CỦA KỸ THUẬT / QC | NGUYÊN NHÂN / KPPN |  | BGĐ CHỈ ĐẠO | CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trend World (16.06) | Bột lau TW-OAK-002 H (50-26) | Dai, khó chà | - Kỹ Thuật báo: + Kiểm tra trước sx 1 sản phẩm tủ: Đạt + Sản xuất đại trà: công đoạn lau bột TW-OAK-002 H để thời gian 1h công nhân dùng bùi nhùi chà trên sản phẩm tủ. Kết quả: bột dai khó chà. + Thử nghiệm dùng bột lau BT 2010 H: kết quả đạt - Kết quả kiểm tra của QC (tại khách hàng): + Bột lau TW-OAK-002 H (mssx: 1210526): kiểm tra thực tế trên chuyền sản xuất trên sản phẩm chân giường: sau khi lau 15 phút bắt đầu chà bằng bùi nhùi, theo chuyền 30 – 45 phút chà kiểm tra lại (bột chỉ nằm trong ghim gỗ). + Kết quả chà ra bột bụi nhưng dai, khó chà. + Quy trình chuẩn BT Chem là sau khi lau để khô 1 – 2 giờ. Nhưng thực tế chuyền chỉ 15 phút bắt đầu chà và sau 45 phút chà kiểm tra lại. Thời gian không đủ khô. - Kết quả kiểm tra của QC (tại công ty): + Bột lau BT 3007 H dai khó chà nhám hơn nhiều so với bột lau BT 2010 H. | - Công thức sử dụng bột lau BT 3007 H dai. - Quy trình thực tế tại khách hàng vẫn còn lớp bột lau trên bề mặt sản phẩm nên phải chà nhám lại, phát hiện dai | Sử dụng loại bột lau BT 2010 H theo quy định của RD đã ban hành từ 06/2026 | - - Phải có quy trình thử nghiệm bột BT 2010 H. - - Nên có hướng dẫn sử dụng chi tiết cho từng dòng hàng. | Đang làm BCTH (27.06) |
| Tân Việt Tiến (08.06) | Màu TVT White (48-26) | Bị ngã màu | - Kỹ thuật báo: Khách hàng phản ánh sản phẩm tủ màu TVT White bị lệch màu, ngả vàng. + Số lượng 3 sản phẩm bị ngả màu so với sản phẩm thực tế. + Lô hàng xuất tháng 3/2026. | Không có | -Làm màu test bên thứ 3 -Kiểm tra định kỳ 6 – 12 tháng/lần bên thứ ba. -Theo dõi thẻ sx theo chu kỳ 3 – 12 tháng (đo giá trị Lab) | Thúc đẩy KT gửi mẫu qua bên thứ 3 test | QC đã gửi mẫu đi Eurofin. Tầm ngày 03.07 có kết quả |