# BÁO CÁO QC — CẬP NHẬT 12/10/2026: Kết quả KIỂM TRA DÍNH MẶT bộ sơn PU BLACK (Walmart) giao Scansia Pacific — khô 4 giờ và 5 giờ KHÔNG ĐẠT (bị dính form), khô 6 giờ ĐẠT (dằn 0,5 kg/cm² trong 42 giờ) · Điều chỉnh quy trình + công thức glaze màu DL 16/19 (dùng stain dặm thay glaze dặm)

Ngày báo cáo: 12/10/2026

Người báo cáo: Nguyễn Anh Trí (QC BT Chem)

Kính gửi: BLĐ phòng Kỹ thuật & phòng QC BT-Chem

Nguồn: tin nhắn Zalo của Nguyễn Anh Trí, hội thoại “Trí QC” — tin cuối lúc 19:27 ngày 12/10/2026 (05 ảnh) và 02 ảnh ở tin khác trong ngày = 07 ảnh của ngày 12/10 (đã tự loại 03 ảnh thuộc ngày 10/10). Trong hội thoại có 01 tin nhắn đã được thu hồi — không đọc được nội dung.

## 1. Nguyên văn tin nhắn Zalo trong ngày

E gửi a kết quả kiểm tra dính mặt của bộ sơn pu giao cho cty scansia

Dằn 0,5 kg/ cm vuông -> dằn trong 42 giờ tháo ra

- khô sau 4 giờ bị dính from không đạt

- khô sau 5 giờ bị dính from không đạt

-khô sau 6 giờ đạt

Báo cáo a công việc hôm nay ở cty bình thanh: kiểm tra chất lượng màu DL 16/19 ( điều chỉnh quy trình và điều chỉnh công thức glaze màu )

Công đoạn trước khi bóng sử dụng stain dặm thay cho glaze dặm

Hôm nay đã thực hiện xong quy trình mai kiểm tra chất lượng độ bám

## 2. Báo cáo kết quả kiểm tra số “- 1026” (Bộ phận QC, 12/10/2026) — trích nguyên văn

A. Thông tin sản phẩm (bộ sơn điều chỉnh giao Scansia Pacific, sản xuất tại xưởng màu):

| Sản phẩm | MSSX |
| --- | --- |
| Lót nhúng PU BLACK (WALMART) | 070926 |
| Lót màu PU BLACK (WALMART) | 070926 |
| Sơn màu PU BLACK (WALMART) 20% | 090926 |
| Cứng PU FD WS 1223 | 19061026 |
| Cứng PU FD TOD 0405 (scansia) | 19061026 |
| Dung môi PU TXXT (Scansia) | 21082612 |

B. Tỷ lệ pha & độ nhớt (cup NK2)

|  | Lót nhúng PU | Lót màu PU | Sơn màu PU |
| --- | --- | --- | --- |
| Tỷ lệ pha | 5-1-1 (nguyên văn: 5-1-5) | 2,5-1-1 | 3-1-1 |
| Độ nhớt yêu cầu | 8 – 9 giây | 13-14 giây | 13-14 giây |
| Mới pha | 8 giây 21 | 14 giây 71 | 14 giây 28 |
| Sau 1 giờ | 19 giây 40 | 19 giây 40 |  |
| Sau 2 giờ |  | 27 giây 15 |  |
| Sau 3 giờ |  | 45 giây 18 |  |
| Sau 4 giờ |  | bị sệt không đo được |  |

Màng sơn: đạt, không bị đọng cạnh (cả 3 lớp) · Độ bám dính: cắt ca-rô 5B/5B đạt, đẩy vật cứng 3 lần đạt.

Thời gian đóng gói (dằn 0,5 kg/cm², dằn trong 42 giờ rồi tháo ra):

| Mốc khô | Kết quả dính mặt |
| --- | --- |
| Sau 4 giờ | bị dính form — KHÔNG ĐẠT |
| Sau 5 giờ | bị dính form — KHÔNG ĐẠT |
| Sau 6 giờ | ĐẠT (không bị dính form) |

C. Nhận xét, đánh giá (nguyên văn): “Bộ sơn điều chỉnh giao cho công ty scansia pacific kiểm tra chất lượng độ bám dính đạt yêu cầu; kiểm tra dính mặt theo quy trình khô sau 5 giờ không đạt (bị dính from). Hỗn hợp lót màu pu: pha sau 1 giờ độ nhớt tăng 5 giây; pha sau 2 giờ tăng 13 giây và sau 3 giờ tăng 31 giây. Đề nghị phòng RD xem lại vấn đề tăng độ nhớt của hỗn hợp lót màu pu.” — Ngày 12-10-2026, Bộ phận QC (Nguyễn Anh Trí).

## 3. Công thức pha glaze màu DL 16/19 (bản viết tay ngày 12/10/2026) — trích nguyên văn

1) Tinh màu (A): Nâu Bu 5511 (1-1) DM = 100 · Đen TCL3 (1-2) DM = 10

2) Glaze màu: Tinh màu (A) = 30 · Dung Glaze tự nhiên = 10 (chữ “Dung” có gạch ngang trước “Glaze tự nhiên”) · Dung môi glaze = 45

3) Công thức stain màu dặm: Nâu BU 5511 (1-1) DM = 150 · Đen TCL3 (1-2) DM = 8 ⇒ (B) pha loãng 1-3 DM NC 02

## 4. Điều chỉnh quy trình màu DL 16/19 (theo tin Zalo + ảnh mẫu)

Điều chỉnh quy trình và công thức glaze màu: công đoạn trước khi bóng dùng STAIN DẶM thay cho GLAZE DẶM

Hôm nay (12/10) đã thực hiện xong quy trình, mai 13/10 kiểm tra lại chất lượng độ bám

Ảnh mẫu (04 ảnh): thanh phào chỉ lượn sóng màu DL 16/19 sau hoàn thiện — màng sơn bóng đều, tim/tôm gỗ nổi rõ dưới lớp glaze, đồng màu giữa các khúc ghép; 01 ảnh mẫu ở công đoạn màu nền (vàng nâu nhạt) trước khi lau glaze/dặm

## 5. Hình ảnh minh họa

## 6. Ghi chú đối chiếu & theo dõi

⚠️ Ghi chú đối chiếu:

- ĐÓNG MỐC CHỜ TỪ MỤC 10/10/2026: mục 10/10 ghi “kiểm dính mặt 3 mốc dằn 4h · 5h · 6h nhưng CHƯA có kết luận” ⇒ hôm nay đã có kết luận: 4 giờ và 5 giờ không đạt, 6 giờ đạt. Khuyến nghị vận hành: chỉ xếp chồng/đóng gói sau khi màng khô tối thiểu 6 giờ khi dằn 0,5 kg/cm². Cách thử này khớp với lần trước (báo cáo 02-0826 từng ghi nhận vết hằn lún ở mốc dằn 5 giờ).

- Nối chuỗi DL 16/19 (khách Cty Đăng Long): mục 03/10 và 05/10 ghi cả 4 phương án công thức glaze tróc lớp — không đạt, đã chuyển R&D ⇒ hôm nay đã điều chỉnh (stain dặm thay glaze dặm) và mai 13/10 kiểm tra độ bám ⇒ mốc chờ mới.

- Vẫn treo: vấn đề tăng độ nhớt hỗn hợp lót màu PU (14 giây 71 → 19"40 sau 1 giờ → 27"15 sau 2 giờ → 45"18 sau 3 giờ → sệt sau 4 giờ) — hôm nay QC đề nghị Phòng R&D xem lại (lặp lại đề nghị của mục 09/10), chưa có phản hồi.

- Điểm cần xác nhận về dữ liệu: ① số báo cáo kiểm tra bị thiếu số — phiếu ghi “Báo cáo kiểm tra số: - 1026” (các phiếu gần đây là 01-1026, 04-1026, 05-1026) ⇒ đề nghị bộ phận QC bổ sung số đúng; ② 01 tin nhắn trong hội thoại đã được thu hồi — nếu là nội dung quan trọng, đề nghị Trí gửi lại; ③ phiếu ghi tỷ lệ lót nhúng “5-1-5” trong khi phần diễn giải trước đây của cùng bộ sơn là 10-2-10 ⇒ đề nghị QC xác nhận tỷ lệ đang áp dụng.

- Ảnh: chọn 03 ảnh để chèn (mẫu dằn 4H/5H/6H có cắt ca-rô · mẫu phào chỉ sau hoàn thiện · mẫu phào chỉ so màu tại xưởng). Không chèn: phiếu báo cáo kiểm tra (in), công thức viết tay, ảnh mẫu công đoạn nền — theo quy ước 06/10/2026.

- Chưa có: nhiệt độ – độ ẩm xưởng khi phun, số đo độ bóng bằng máy cho mẫu DL 16/19, số liệu 4 thẻ màu AQ 455 (vẫn chờ xem trực tiếp tại công ty), kết luận cuộc họp sản phẩm không phù hợp.