BÁO CÁO QC — CẬP NHẬT 13/10/2026: Kiểm tra lại màu AQ 455 tại Công ty Hố Nai 1 — phối hợp kỹ thuật nhà máy thực hiện 03 phôi MDF với 3 cách xử lý khác nhau (bóng pha 7 bóng 5% + 3 bóng 10% · lót màu NC lần 2 rồi lót NCKH · hoàn thiện bóng 5%); ngày 14/10 màng khô hẳn mới đánh giá và đem thẻ về cho Giám đốc
Ngày báo cáo: 13/10/2026
Người báo cáo: Nguyễn Anh Trí (QC BT Chem)
Kính gửi: Ban Giám đốc (anh Tâm, anh Minh) và BLĐ phòng Kỹ thuật – QC
Nhà máy: Công ty Hố Nai 1 · Nền: MDF cán UV màu
Nguồn: tin nhắn Zalo của Nguyễn Anh Trí, hội thoại “Trí QC”, tin cuối lúc 17:28 ngày 13/10/2026 kèm 15 ảnh (ảnh gửi theo album — đã tải bản gốc từng ảnh, cap 1400 px, md5 khử trùng; các tin/ảnh phía trước trong hội thoại thuộc ngày 12/10 nên đã tách riêng).
1. Nguyên văn tin nhắn Zalo trong ngày
Báo cáo a công việc hôm nay ở cty hố nai 1 : cùng kỹ thuật thực hiện kiểm tra lại màu AQ 455 tại cty Hố Nai 1
Quy trình thực hiện
Mdf cán uv màu -> lót màu nc 2 lần -> dặm lót màu nc -> bóng nc t2012 1505 5% ( thực hiện trên 3 phôi mdf :1 phôi công đoạn bóng pha 7 bóng 5%+3 bóng 10% ; 1 thẻ phun tới lót màu nc lần 2 sau đó lót nckh lên ;1 thẻ phun hoàn thiện sử dụng bóng 5 % )
Hôm nay đã thực hiện xong quy trinh -> mai khô hẳn sẽ đánh giá màng sơn và đem thẻ kiểm tra về cho sếp Tâm xem ).
2. Quy trình đang kiểm tra (theo báo cáo)
	Bước
	Công đoạn

	1
	MDF cán UV màu

	2
	Lót màu NC 2 lần

	3
	Dặm lót màu NC

	4
	Bóng NC T2012 1505 5%



Ba phôi MDF đối chứng (thực hiện trong cùng ngày):
	Phôi
	Cách làm (nguyên văn)
	Diễn giải của QC ghi nhận

	①
	“1 phôi công đoạn bóng pha 7 bóng 5% + 3 bóng 10%”
	pha trộn 7 phần bóng 5% với 3 phần bóng 10% (tạo mức bóng trung gian giữa 5% và 10%)

	②
	“1 thẻ phun tới lót màu NC lần 2 sau đó lót NCKH lên”
	dừng ở lót màu NC lần 2, sau đó phủ lót NCKH lên trên

	③
	“1 thẻ phun hoàn thiện sử dụng bóng 5%”
	phôi đối chứng hoàn thiện chuẩn — bóng 5%



Kết quả trong ngày: đã thực hiện xong quy trình trên cả 3 phôi — chưa đánh giá; ngày 14/10 khi màng khô hẳn mới đánh giá màng sơn và đem thẻ kiểm tra về cho Giám đốc Trần Quyết Tâm xem.
Ghi nhận từ 15 ảnh hiện trường/ mẫu thử (đọc bằng AI trên ảnh gốc): ảnh ghi lại thao tác phun sơn tại xưởng Hố Nai 1 (súng phun, có kỹ thuật viên hỗ trợ quan sát), 3 phôi MDF đối chứng đặt trên giá đỡ (một số ảnh chụp riêng từng phôi, một số chụp toàn cảnh 3 phôi đứng cạnh nhau), thẻ mẫu có dán nhãn quy trình, phôi ướt đang ráo và các phôi đã ráo mặt; trên kệ vật tư có can lót NCKH. Hình ảnh ghi nhận bề mặt phôi phẳng, màng sơn đều — chưa có kết luận về độ bóng/màu, phải chờ đo ngày 14/10.
3. Hình ảnh minh họa
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4. Ghi chú đối chiếu & theo dõi
⚠️ Ghi chú đối chiếu:
- NỐI CHUỖI AQ 455 (mốc treo từ 10/10/2026): mục 10/10 ghi “Còn 4 thẻ màu AQ 455 hôm nay xem vẫn chưa thấy rõ được ạ. Mai a có vào cty e đưa a xem lại ạ” ⇒ hôm nay QC đã cùng kỹ thuật nhà máy kiểm tra lại tại Hố Nai 1 và làm 3 phôi MDF để đối chứng cách xử lý bóng — tức mốc treo đang được xử lý, kết quả chờ 14/10.
- Liên hệ mục 07–08/10/2026: đã làm lại quy trình AQ 455 (2 mức đen TCL3 × 3 mức bóng) trên thẻ; hôm nay chuyển sang đối chứng mức bóng bằng cách pha trộn bóng 5% + bóng 10% và đối chứng lớp lót (lót NCKH).
- Điểm cần chốt khi đánh giá (14/10): so chỉ tiêu màu sắc và độ bóng giữa 3 phôi, đối chiếu thẻ mẫu lưu phòng QC; đặc biệt xác nhận phôi ① pha 7 bóng 5% + 3 bóng 10% cho ra độ bóng nào so với yêu cầu của khách.
- Thiếu số liệu thực đo (đề nghị bổ sung khi có kết quả): MSSX/lô của lót màu NC, bóng NC T2012 1505 5%, lót NCKH và đèn UV; tỉ lệ pha và độ nhớt (cốc NK2) từng lớp; nhiệt độ – độ ẩm xưởng khi phun; số đo độ bóng và L/a/b/ΔE của 3 phôi; số lượng phôi/gỗ nền (MDF loại nào).
- Ảnh: ảnh gửi kèm ở dạng album 15 ảnh — đã tải bản gốc (1400×1867 / 1920×2560) và khử trùng theo md5; chọn tối đa 03 ảnh chèn vào báo cáo theo quy ước (chỉ ảnh hiện trường/mẫu thử).
- Chưa có: kết quả đánh giá màng sơn; số liệu 04 thẻ AQ 455 (xem trực tiếp tại công ty); kết luận cuộc họp sản phẩm không phù hợp; kết quả phun tái chế TVT White (đang chờ khô 18 giờ).
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