CÔNG TY TNHH SX-TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BỘ PHẬN QC

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI TIẾT NỘI DUNG FILE QC — ĐIỀU CHỈNH ỔN ĐỊNH SƠN MÀU PKP KW 536AH 20%

Nguồn: bang.md — thử nghiệm phụ gia LDA 411, Paste CX 5% và đen BT 01H (ZG SBK 07)

Ngày lập báo cáo: 03/08/2026

I. MỤC ĐÍCH THỬ MẪU

Ổn định màu sau khi thử phụ gia LDA 411, Paste CX 5% (cho sơn màu PKP KW 536AH 20%).

II. NGÀY LÀM MẪU

03/07/2026 → 06/07/2026.

III. QUY TRÌNH KIỂM TRA

Màu khuấy trong 10 phút; kéo hoặc phun trên giấy trắng → đo thông số màu bằng máy XRITE.

IV. CÔNG THỨC MÀU KIỂM TRA

Pha theo công thức màu PKP KW 536A H 20%.

| Nguyên liệu | Công thức Mẫu 1 → Mẫu 5.1 (g) | Công thức kiểm tra Mẫu 6 (g) |
| --- | --- | --- |
| Bóng BW01 0525H trắng 30% | 135,0 | 97,5 |
| Bóng B03 – 241025H 30% | 60,0 | 97,5 |
| Vàng C26W | 3,0 | 3,0 |
| Đỏ red BT 01H (1-5) | 1,0 | 1,0 |
| Xanh lá G7B 200W | 0,3 | 0,3 |
| Đen BT 01H | 7,1 (sử dụng paste màu theo từng mẫu) | 7,1 (Đen BT 01H (2026)) |

💡 Giải thích: Mẫu 6 khác biệt ở tỷ lệ bóng 1:1 (Bóng BW01 0525H trắng 30% : Bóng B03-241025H 30% = 97,5 : 97,5) so với các mẫu 1-5.1 (135 : 60), đồng thời dùng đen BT 01H (2026) + 5% Paste CX 5%.

V. KẾT QUẢ KIỂM TRA ỔN ĐỊNH

1. Quy trình phun trên giấy trắng

| Thông số | Mẫu 1 (03/07) | Mẫu 2 (03/07) | Mẫu 3 (03/07) | Mẫu 4 (03/07) | Mẫu 5 (03/07) | Mẫu 5.1 (04/07) | Mẫu 6 (04/07) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Màu sử dụng | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (1010726) (ZG SBK 07) | Đen BT 01H (1010726) (ZG SBK 07) | Đen BT 01H (2026) |
| Phụ gia điều chỉnh | Không sử dụng | 0,3% LDA 411 | 0,5% LDA 411 | 5% Paste CX 5% | Không sử dụng | 5% Paste CX 5% | 5% Paste CX 5% |
| PH dung dịch | 7,57 | 7,61 | 7,69 | 7,85 | 7,59 | 7,62 | 7,65 |
| Pha trong ngày (L,a,b) | 42,92 / -1,30 / -3,39 | 43,20 / -1,31 / -3,51 | 43,12 / -1,31 / -3,47 | 43,39 / -1,35 / -3,63 | 42,51 / -0,98 / -2,88 | 42,84 / -1,01 / -3,00 | 40,48 / -1,28 / -2,87 |
| Lưu 2 ngày → phun | ΔE = 2,21 ❌ Rubtest không đạt | ΔE = 2,00 ❌ Rubtest không đạt | ΔE = 2,02 ❌ Rubtest không đạt | ΔE = 0,63 ✅ Rubtest đạt | ΔE = 0,18 ✅ Rubtest đạt | ΔE = 0,31 | ΔE = 0,29 |
| Lưu 4 ngày → phun | L: 45,53 — ΔE = 1,59 | ΔE = 2,38 | ΔE = 2,05 | L: 43,65 (tăng) — ΔE = 0,30 | L: 42,06 (giảm) — ΔE = 0,43 | L: 42,00 (giảm) — ΔE = 0,98 | L: 41,26 (tăng) — ΔE = 0,83 |

2. Quy trình kéo trên giấy trắng

| Thông số | Mẫu 1 (03/07) | Mẫu 2 (03/07) | Mẫu 3 (03/07) | Mẫu 4 (03/07) | Mẫu 5 (03/07) | Mẫu 5.1 (04/07) | Mẫu 6 (04/07) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Màu sử dụng | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (1010726) (ZG SBK 07) | Đen BT 01H (1010726) (ZG SBK 07) | Đen BT 01H (2026) |
| Phụ gia điều chỉnh | Không sử dụng | 0,3% LDA 411 | 0,5% LDA 411 | 5% Paste CX 5% | Không sử dụng | 5% Paste CX 5% | 5% Paste CX 5% |
| Pha trong ngày (L,a,b) | 42,66 / -1,23 / -3,33 | 42,65 / -1,22 / -3,30 | 42,77 / -1,64 / -4,10 | 43,07 / -1,30 / -3,49 | 42,26 / -0,95 / -2,97 | 42,25 / -0,95 / -2,90 | Không có dữ liệu |
| Lưu 1 ngày → phun | ΔE = 5,38 | ΔE = 5,64 | ΔE = 5,30 | ΔE = 1,38 | ΔE = 0,26 | ΔE = 0,26 | Không có dữ liệu |
| Lưu 11 ngày → phun | ΔE = 5,25 | ΔE = 5,23 | ΔE = 4,96 | ΔE = 1,61 | L: 41,72 (giảm) — ΔE = 0,57 | ΔE = 0,56 | Không có dữ liệu |

VI. NHẬN XÉT KẾT QUẢ

Mẫu 1 (không phụ gia): màu bị lợt đi nhiều sau 2 ngày lưu mẫu (ΔE = 1,5 - 5,38, ánh màu trắng nổi lên bề mặt) → Không đạt ❌.

Mẫu 2, 3 (LDA 411 0,3% - 0,5%): màu vẫn bị lợt nhiều sau 1 ngày lưu mẫu (ΔE = 2,0 - 5,64, màu trắng nổi lên) → Không đạt ❌ — phụ gia LDA 411 không mang lại hiệu quả ổn định màu.

Mẫu 4 (5% Paste CX 5%): màu chỉ bị lợt rất nhẹ (ΔE = 0,3 - 1,61) → Đạt ✅.

Mẫu 5, 5.1 (đen nguyên liệu Trí Mộc — Đen BT 01H (1010726) ZG SBK 07): cường độ màu duy trì ổn định sau 1 ngày lưu mẫu (ΔE = 0,18 - 0,98) → Đạt ✅.

Mẫu 6 (Paste CX 5% + tỷ lệ bóng 1:1): cường độ màu duy trì ổn định cao sau 1 ngày lưu mẫu (ΔE = 0,29 - 0,83) → Đạt ✅.

VII. HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH TIẾP THEO

Hướng 1: bổ sung 5% Paste CX 5% vào sơn màu Đen BT 01 (2026) hiện tại đang sử dụng.

Hướng 2: chuyển sang sử dụng sơn màu đen nguyên liệu Đen BT 01H (1010726) kết hợp bổ sung 3% - 5% Paste CX 5%.

(Nguồn: bang.md — Bộ phận QC)

Ngày 03 tháng 08 năm 2026

Báo cáo tổng hợp nội dung file bang.md — Bộ phận QC