CÔNG TY TNHH SX-TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BỘ PHẬN QC

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI TIẾT NỘI DUNG FILE QC — HÀ THỊ NAM (QC)

Nguồn: msNamQC.md — Tổng hợp lô Bóng NC NY (TV) 20%, Lót NC 1212, Dung môi NC 1212

Ngày lập báo cáo: 03/08/2026

I. BỐI CẢNH KIỂM TRA

Bối cảnh: dữ liệu các sản phẩm dùng trong quy trình sơn Thịnh Việt bị dính mặt — kiểm tra để đối chiếu chất lượng lô hàng.

Người kiểm tra: Hà Thị Nam (QC).

Ngày kiểm tra: 22-23/07/2026 (riêng Dung môi NC 1212 do Hiếu kiểm tra ngày 13/07/2026).

Phạm vi: 3 lô sản phẩm: 1/ Lót NC 1212 (MSSX 1220626); 2/ Bóng NC NY (TV) 20% (MSSX 5220626); 3/ Dung môi NC 1212 (MSSX 130726130).

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA LÓT NC 1212 — MSSX: 1220626

Quy trình thực hiện màng sơn: Cao su: stain màu → Lót lần 1 → 2-3 giờ, chà nhám #320 → Lót lần 2 → ...

| Chỉ tiêu kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| Cảm quan dung dịch | Màu vàng nhạt, không tạp chất | Màu vàng nhạt, không tạp chất |
| Dung môi sử dụng | NC 02 (mssx: 100626230) | NC 02 |
| Tỷ lệ pha, độ nhớt (NK2, 30±2°C) | TLP: 1-1, 16s (mới sản xuất) | TLP: 1-1, 14-17s (mới SX: 16-18s, ổn định giảm ~1,5s) |
| Thời gian khô | C1: 12-15 phút; C2 (chà #320): 2 giờ 30 | C1: 5-15 phút; C2: 2-3 giờ |
| Cảm quan màng sơn | Láng, không lõm, không bọt | Láng, không lõm, không bọt |
| Độ bám dính màng sơn | 4B | 4B |
| Độ dai màng sơn (đẩy kẹp giấy) | Không bong tróc | Không bong tróc |
| Kết luận | ĐẠT YÊU CẦU ✅ |  |
| Ngày kiểm tra, NV | 22-23/07/26 — Mỹ |  |

Nhận xét: lô Lót NC 1212 (MSSX 1220626) đạt yêu cầu ở tất cả các chỉ tiêu; độ nhớt 16s nằm trong chuẩn mới sản xuất (16-18s).

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA BÓNG NC NY (TV) 20% — MSSX: 5220626

Quy trình thực hiện màng sơn: Cao su: stain màu → Lót NC 1807 (2 lần, mỗi lần ...) → Bóng NC NY (TV) 20%

| Chỉ tiêu kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| Cảm quan dung dịch | Màu vàng nhạt (khoảng gardner 3-4), không tạp chất | Màu vàng nhạt (gardner 3-4), không tạp chất |
| Dung môi sử dụng | NC 1212 (mssx: 060626112) | NC 1212 |
| Tỷ lệ pha, độ nhớt (NK2) | TLP: 1-1, 15s (mới sản xuất) | TLP: 1-1, 12-15s (mới SX: 14-16s, ổn định giảm ~1s) |
| Độ bóng kéo kính (sấy 45°C/20 phút) | 24-25 | 21-25 |
| Thời gian khô (C1 ráo mặt; C2 dằn 200g/4cm²/10s) | C1: 7-8 phút; C2: 30 phút | C1: 5-15 phút; C2: 20-40 phút |
| Cảm quan màng sơn | Láng, không lõm, không bọt | Láng, không lõm, không bọt |
| Độ dính mặt (2kg/4cm²/form/mặt sơn/dằn 12 giờ) | 6 giờ; 10h: đạt | 8-12 giờ |
| Độ bóng phun gỗ (%) | 23-26 | 20-25 |
| Độ bám dính màng sơn | 4B | 4B |
| Độ dai màng sơn (đẩy kẹp giấy) | Không bong tróc | Không bong tróc |
| Kết luận | ĐẠT YÊU CẦU ✅ |  |
| Ngày kiểm tra, NV | 22-23/07/26 — Mỹ |  |

Lưu ý nhỏ (từ báo cáo): Bóng NC NY 20% dính mặt nhanh hơn chuẩn (6h so với chuẩn 8-12h) và độ bóng nhỉnh hơn chuẩn 1-2% (phun gỗ 23-26% vs chuẩn 20-25%; kéo kính 24-25 vs chuẩn 21-25) — nhưng vẫn nằm trong dung sai cho phép.

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA DUNG MÔI NC 1212 — MSSX: 130726130

| Chỉ tiêu kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| Cảm quan dung dịch | Trong suốt, không màu, không lẫn tạp chất dơ | Trong suốt, không màu, không lẫn tạp chất dơ |
| Tỷ trọng (g/ml) | 0,94 | 0,935 ± 0,05 |
| Sơn sử dụng kiểm tra | Bóng NC T 2012 (BS), Bóng NC 2605 KH 40% | Bóng NC T 2012 (BS), Bóng NC 2605 KH 40-50% |
| Độ hòa tan | Bóng NC T2012 (BS) (1-2 DM): dung dịch pha tan đều, trong suốt, màng sơn láng | Dung dịch pha tan đều, màng sơn láng mặt |
| Thời gian khô ráo mặt (kéo kính thước buiged 150µm) | Bóng NC 2605 KH 40% (1-1 DM): 10-12 phút | 10-20 phút |
| Kết luận | ĐẠT YÊU CẦU ✅ |  |
| Ngày kiểm tra, NV | 13/07/26 — Hiếu |  |

V. TỔNG KẾT

Cả 3 lô đều ĐẠT yêu cầu ✅ (Lót NC 1212 MSSX 1220626; Bóng NC NY (TV) 20% MSSX 5220626; Dung môi NC 1212 MSSX 130726130).

Lưu ý theo dõi: Bóng NC NY 20% dính mặt nhanh hơn chuẩn (6h vs 8-12h) và độ bóng nhỉnh hơn chuẩn 1-2% — vẫn nằm trong dung sai cho phép, nhưng cần lưu ý trong bối cảnh Thịnh Việt đang gặp sự cố dính mặt trên quy trình sử dụng các sản phẩm này.

Liên hệ vụ KPH 62-26: đây chính là các lô nguyên vật liệu được đối chiếu trong vụ dính foam TV 246/TV 299 A tại Thịnh Việt — kết quả nguyên vật liệu đạt yêu cầu, góp phần xác định nguyên nhân không phải do chất lượng sơn mà nghiêng về điều kiện sản xuất/đóng gói (thời gian khô thực tế, lực ép xếp chồng).

(Nguồn: msNamQC.md + 5. BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC LÔ BÓNG NC NY TV 20 LÓT NC 1212 DUNG MÔI NC 1212.xlsx — Phòng QC)

Ngày 03 tháng 08 năm 2026

Báo cáo tổng hợp nội dung file msNamQC.md — Hà Thị Nam (QC) — Bộ phận QC