CÔNG TY HÓA KEO BÌNH THẠNH

PHÒNG RD

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU CHỈNH ỔN ĐỊNH SƠN MÀU PKP KW 536AH 20%

- Mục đích thử mẫu: Ổn định màu sau khi thử phụ gia LDA 411, Paste CX 5%.

- Ngày làm mẫu: 03/07 => 06/07/2026.

- Quy trình kiểm tra:

- Màu khuấy 10P

- kéo/ phun trên giấy trắng => đo màu bằng máy XRITE

- Công thức màu kiểm tra: pha theo công thức màu PKP KW 536A H 20%

| Công thức màu Áp dụng từ mẫu 1 đến mẫu 5.1 | Khối lượng | Công thức màu Áp dụng kiểm tra mẫu 6 | Khối lượng | ĐEN BT 01H (2026) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bóng BW01 0525H trắng 30% | 135 | Bóng BW01 0525H trắng 30% | 97.5 |  |  |
| Bóng B03 – 241025H 30% | 60 | Bóng B03 – 241025H 30% | 97.5 |  |  |
| Vàng C26W | 3 | Vàng C26W: | 3 |  |  |
| Đỏ red BT 01H (1-5) | 1 | Đỏ red BT 01H (1-5): | 1 |  |  |
| Xanh lá G7B 200W | 0.3 | Xanh lá G7B 200W: | 0.3 |  |  |
| Đen BT 01H (sử dụng paste màu theo các công thức bên dưới) | 7.1 | Đen BT 01H (2026) | 7.1 |  |  |

- Sơn màu PKP KW 536A H 20% (kiểm tra trên QT phun giấy trắng):

|  | Mẫu 1 - 030726 | Mẫu 2 -030726 | Mẫu 3 - 030726 | Mẫu 4 - 030726 | Mẫu 5 – 030726 | Mẫu 5.1 - 040726 | Mẫu 6 – 040726 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Màu sử dụng | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (1010726) (ZG SBK 07) | Đen BT 01H (1010726) (ZG SBK 07) | Đen BT 01H (2026) |
| Phụ gia điều chỉnh ổn định | Không sử dụng PG | 0.3% LDA 411 | 0.5% LDA 411 | 5% Paste CX 5% | Không sử dụng PG | 5% Paste CX 5% | 5% Paste CX 5% |
| PH dung dịch | 7.57 | 7.61 | 7.69 | 7.85 | 7.59 | 7.62 | 7.65 |
| Thông số L,a,b pha trong ngày (phun trên giấy) | L: 42.92 a: -1.30 b: -3.39 | L: 43.20 a: -1.31 b: -3.51 | L: 43.12 a: -1.31 b: -3.47 | L: 43.39 a: -1.35 b: -3.63 | L: 42.51 a: -0.98 b: -2.88 | L: 42.84 a: -1.01 b: -3.00 | L: 40.48 a: -1.28 b: -2.87 |
| Thông số L,a,b hh màu lưu qua 2 ngày -> phun | L: 45.10 a: -1.44 b: -3.78 => ΔE = 2.21 Rubtest không đạt | L: 45.17 a: -1.44 b: -3.78 ΔE = 2.00 Rubtest không đạt | L: 45.11 a: -1.45 b: -3.75 ΔE = 2.02 Rubtest không đạt | L: 44.01 a: -1.41 b: -3.73 ΔE = 0.63 Rubtest đạt | L: 42.40 a: -0.96 b: -2.74 ΔE = 0.18 Rubtest đạt | L: 42.63 a: -0.99 b: -2.79 ΔE = 0.31 | L: 40.76 a: -1.27 b: -2.90 ΔE = 0.29 |
| Thông số L,a,b hh màu lưu qua 4 ngày -> phun | L: 45.53 a: -1.47 b: -3.83 => ΔE = 1.59 | L: 45.32 a: -1.47 b: -3.76 ΔE = 2.38 | L: 45.19 a: -1.47 b: -3.73 ΔE = 2.05 | L: 43.65 (tăng) a: -1.38 b: -3.55 ΔE = 0.30 | L: 42.06 (giảm) a: -0.92 b: -2.67 ΔE = 0.43 | L: 42.00 (giảm) a: -0.99 b: -2.86 ΔE = 0.98 | L: 41.26 (tăng) a: -1.29 b: -2.96 ΔE = 0.83 |

- Sơn màu PKP KW 536A H 20% (kiểm tra trên QT kéo giấy trắng):

|  | Mẫu 1 - 030726 | Mẫu 2 -030726 | Mẫu 3 - 030726 | Mẫu 4 - 030726 | Mẫu 5 – 030726 | Mẫu 5.1 - 040726 | Mẫu 6 – 040726 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Màu sử dụng | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (1010726) (ZG SBK 07) | Đen BT 01H (1010726) (ZG SBK 07) | Đen BT 01H (2026) |
| Phụ gia điều chỉnh ổn định | Không sử dụng PG | 0.3% LDA 411 | 0.5% LDA 411 | 5% Paste CX 5% | Không sử dụng PG | 5% Paste CX 5% | 5% Paste CX 5% |
| Thông số L,a,b pha trong ngày (phun trên giấy) | L: 42.66 a: -1.23 b: -3.33 | L: 42.65 a: -1.22 b: -3.30 | L: 42.77 a: -1.64 b: -4.10 | L: 43.07 a: -1.30 b: -3.49 | L: 42.26 a: -0.95 b: -2.97 | L: 42.25 a: -0.95 b: -2.90 |  |
| Thông số L,a,b hh màu lưu qua 1 ngày -> phun | L: 48.22 a: -1.64 b: -4.10 => ΔE = 5.38 | L: 48.22 a: -1.65 b: -4.10 => ΔE = 5.64 | L: 48.15 a: -1.64 b: -4.10 => ΔE = 5.30 | L: 44.41 a: -1.38 b: -3.82 ΔE = 1.38 | L: 42.02 a: -0.92 b: -2.91 ΔE = 0.26 | L: 42.02 a: -0.92 b: -2.91 ΔE = 0.26 |  |
| Thông số L,a,b hh màu lưu qua 11 ngày -> phun | L: 48.00 a: -1.63 b: -4.07 => ΔE = 5.25 | L: 47.81 a: -1.63 b: -4.10 => ΔE = 5.23 | L: 47.95 a: -1.64 b: -4.10 => ΔE = 4.96 | L:44.63 a: -1.43 b: -3.86 ΔE = 1.61 | L:41.72(giảm) a: -0.91 b: -2.80 ΔE = 0.57 | L:41.71 a: -0.91 b: -2.77 ΔE = 0.56 |  |

- Nhận xét:

- Mẫu không điều chỉnh: màu lợt sau 2 ngày ΔE = 1.5 – 5.38 (màu trắng lên) => không đạt

- Mẫu sau khi điều chỉnh 0.3-0.5% LDA 411: màu lợt sau 1 ngày ΔE = 2.0 – 5.64(màu trắng lên) => không đạt -> phụ gia mẫu này không có hiệu quả trong việc làm cho màu ổn định

- Mẫu điều chỉnh 5% paste CX 5%: màu lợt nhẹ ΔE = 0.3 – 1.61 => màu đạt.

- Mẫu sử dụng màu đen nguyên liệu Trí Mộc: sau 1 ngày ΔE = 0.18 – 0.98: cường độ màu ổn định => đạt

- Mẫu 6: sau 1 ngày ΔE = 0.29 – 0.83: cường độ màu ổn định => đạt

- HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH:

- Hướng 1: điều chỉnh 5% paste CX 5% vào màu đen BT 01 (2026) đang sử dụng.

- Hướng 2: sử dụng màu đen BT 01H (1010726) + 3-5% paste CX 5%.

Ngày 9/7/2026

Người làm báo cáo

Phan Thị Diễm