BÁO CÁO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Màu MP 394 — Công ty Minh Phát

Ngày kiểm tra: 25/07/2026 | Người báo cáo: Nguyễn Anh Trí (QC1)

1. THÔNG TIN CHUNG

— Khách hàng: Công ty Minh Phát

— Màu kiểm tra: MP 394

— Sản phẩm: Phôi Poplar + Veneer Poplar giả cổ

— Hóa chất thử: Bóng NCHB 25% (MSSX: 1080726), DM NCHB (030626.130), Lót NC 1212 (MH)(DNE) (2100726)

— Thành phần tham dự: A. Hoài (KT BT-Chem), Trí (QC1), A. Thanh (Phó GĐ SX Minh Phát)

2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

| Bước | Công đoạn | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pad Stain MP 394 | Sau 30p |
| 2 | Stain màu 1 MP 394 | Sau 30p |
| 3 | Lót NC 1212 — 1 path | Sấy 1H → #400 |
| 4 | Lau glaze → vải → chà light → cọ | Sau 30p |
| 5 | Lót NC 1212 — 1 path | Sấy 1H → #400 |
| 6 | Sửa glaze màu bằng cọ | Sau 30p |
| 7 | Lót NC 1212 — 1 path | Sấy 1H → #400 |
| 8 | Stain màu 2 MP 394 + sửa glaze | 15p → sửa → 30p |
| 9 | Bóng NCHB 25% — 1 path | Sấy 1H → #400 |
| 10 | Kiểm tra stain + sửa glaze | Sau 30p |
| 11 | Bóng NCHB 25% — 1 path | Khô 14H |

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lót NC 1212 (MH)(DNE): (1-1) → độ nhớt đo ra 14s

Bóng NCHB 25%: (1-1.5) → độ nhớt 13"17

Nhiệt độ bề mặt sấy: 38-39°C

Phương pháp phun: Súng bầu — giống SX thực tế chuyền pallet

4. KẾT QUẢ KIỂM TRA DẰN (khô 14h, dằn 24h, tải 41kg)

| Loại lót | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Thẻ lót foam | Đạt yêu cầu ✅ |  |
| Thẻ lót giấy các tông | Mặt phẳng: đạt ✅ Chỗ có gờ carton: dính ⚠️ | Độ nhớt lót đo ra 14s |

5. NHẬN XÉT

— Độ nhớt lót đo ra 14s, mặt phẳng đạt, chỗ có gờ carton thì dính.

— Dằn foam đạt yêu cầu, không dính.

— Màng sơn trơn, láng, phẳng, độ bóng & màu sắc đạt.

6. KẾT LUẬN

— Dằn foam: ĐẠT YÊU CẦU ✅

— Dằn giấy các tông: mặt phẳng đạt, chỗ gờ carton bị dính ⚠️

— Độ nhớt lót đo ra 14s.

— Màng sơn: trơn, láng, phẳng, độ bóng & màu sắc đạt.

— Người ký xác nhận: A. Thanh (Phó GĐ SX Minh Phát)

7. HÌNH ẢNH KÈM THEO

📄 Phiếu kiểm tra:

Báo cáo kết quả kiểm tra — Trang 1

Báo cáo kết quả kiểm tra — Trang 2

🎨 Thẻ màu thử nghiệm:

Thẻ màu thử nghiệm dằn foam — mặt phẳng đạt ✅

Thẻ màu thử nghiệm dằn carton — chỗ gờ carton bị dính ⚠️

═══════════════════════════════════════

📝 GHI CHÚ CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC:

🔴 Màu này chạy lâu chưa? Các lô trước có bị vấn đề không?

🔴 Sử dụng loại thùng carton đó từ lúc nào? Có tiếp tục sử dụng không?