BÁO CÁO KIỂM TRA DÍNH MẶT MÀNG SƠN

Màu TV 246 & TV 299A — Công ty Thịnh Việt (Thử nghiệm đợt 2)

Ngày kiểm tra: 27/07/2026 | Người báo cáo: Nguyễn Anh Trí (QC1)

I. MÀU TV 299A (VENEER POPLAR GIẢ CỔ)

Thành phần: A. Tấn (KT BT-Chem), Trí (QC1)

Nội dung: Kiểm tra chất lượng dính mặt màu TV 299A tại Thịnh Việt.

Quy trình thực hiện:

| Bước | Công đoạn | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stain màu | Sau 15 phút |
| 2 | Lót NC 1212 (2 paths) | Sấy 1H → #240 |
| 3 | Lau glaze màu đều + lau sạch lại | Sau 30 phút |
| 4 | Lót NC 1212 (1 path) | Sấy 1H → #320 |
| 5 | Phun dặm glaze + cọ đánh lại | — |
| 6 | Lót NC 1212 (2 paths) | Sấy 1H → #320 |
| 7 | Chỉnh sửa glaze giống mẫu | Sau 30 phút |
| 8 | Bóng NC NY (TV) 10% (2 paths) | Hoàn thiện → khô 14H |

Thông số kỹ thuật:

Lót NC 1212: (1-1) → độ nhớt 15"12

Bóng NC NY (TV) 10%: (1-1.5) → độ nhớt 14"12

Nhiệt độ bề mặt: 37°C

Kết quả dằn thử nghiệm:

— Lần 1 (Hàng mới): Khô 14h → dằn 32kg, 7h → ❌ DÍNH FOAM (cục bộ)

— Lần 2 (Tái chế): Khô 16h, phun thêm 1 path bóng → dằn 32kg, 5h → ❌ DÍNH FOAM (cục bộ)

Kết luận TV 299A:

⚠️ Cả hàng mới (14h) và hàng tái chế (16h) đều bị dính foam.

II. MÀU TV 246 (PHÔI GỖ TRÀM)

Thành phần: A. Tấn (KT BT-Chem), Trí (QC1)

Quy trình thực hiện:

| Bước | Công đoạn | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stain màu | Sau 15 phút |
| 2 | Lót NC 1212 (2 paths) | Sấy 1H → #240 |
| 3 | Lót NC 1212 (2 paths) | Sấy 1H → #320 |
| 4 | Stain màu dặm | Sau 30 phút |
| 5 | Bóng NC NY (TV) 20% (2 paths) | Hoàn thiện → khô 14H |

Thông số kỹ thuật:

Lót NC 1212: (1-1) → độ nhớt 15"12

Bóng NC NY (TV) 20%: (1-1.5) → độ nhớt 14"28

Nhiệt độ bề mặt: 37°C

Kết quả dằn thử nghiệm:

— Lần 1 (Hàng mới): Khô 14h, góc 8×8cm, dằn 5.5kg, 7h → ❌ DÍNH FOAM

— Lần 2 (Tái chế): Khô 16h, phun thêm 1 path → dằn 4.5kg, 5h → ⚠️ DÍNH FOAM NHẸ (hông đạt)

Kết luận TV 246:

⚠️ Cả hàng mới (14h) và hàng tái chế (16h) đều bị dính foam.

III. KẾT LUẬN CHUNG THỊNH VIỆT

— Cả 2 màu TV 299A và TV 246 đều bị dính foam ở cả hàng mới lẫn hàng tái chế ❌

— Hàng mới: khô 14h → chưa đủ độ khô → dính foam

— Hàng tái chế: khô 16h → vẫn chưa đủ độ khô → dính foam

— Kiến nghị: Cần điều chỉnh công thức bóng (tăng độ khô, giảm độ nhớt) hoặc kéo dài thời gian khô trước đóng gói.

IV. HÌNH ẢNH KÈM THEO

📄 Phiếu kiểm tra TV 299A:

Báo cáo TV 299A — Trang 1

Báo cáo TV 299A — Trang 2

📄 Phiếu kiểm tra TV 246:

Báo cáo TV 246 — Trang 1

Báo cáo TV 246 — Trang 2

📸 Hình ảnh thực tế sự cố:

Sự cố dính foam — TV 246

Sự cố dính foam — TV 299A

Sự cố dính foam — TV 299A (cận cảnh)

Quy trình TV 299A

Quy trình TV 246

═══════════════════════════════════════

📝 GHI CHÚ:

🔴 Các lần chạy trước của các màu này có bị vấn đề tương tự không?

🔴 Sơn bóng tại sao dùng NC NY? Sơn lót phun 2 passes và độ nhớt 14-15s, có đảm bảo thời gian khô không?

🔴 Các mẫu test lại vẫn bị là dùng hệ dung môi nào, có pha chậm khô (retarder) không, và bao nhiêu?

# V. KIỂM TRA BỔ SUNG — MÀU TV 246 (28-30/07/2026)

Ngày kiểm tra: 28/07/2026 → 30/07/2026

Tại công ty: Bình Thạnh

Người thực hiện: Nguyễn Anh Trí (QC1)

## 1. Nội dung kiểm tra

Kiểm tra chất lượng bộ sơn sử dụng cho màu TV.246 theo sản xuất thực tế Cty Thịnh Việt.

### Vật tư sử dụng

| Vật tư | Mã số | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Lót NC KH | MSBX: 2260626 |  |
| Bóng NC NY TV.201 | 5220526 |  |
| DM NC 1212 | MSBX: 130726130 |  |

### Sản phẩm kiểm tra

• Kiểm tra trên phôi gỗ tràm.

• Hóa chất lấy tại Cty Hóa Keo Bình Thạnh.

## 2. Quy trình thực hiện

| Bước | Công đoạn | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| B1 | Stain màu → để sau 20 phút | 20 phút |
| B2 | Lót NC KH phun (2 pass) → sấy 30 phút → để khô tự nhiên 40 phút → #320 | 70 phút |
| B3 | Lót NC KH phun (2 pass) → sấy 30 phút → để khô tự nhiên 40 phút → #320 | 70 phút |
| B4 | Bóng NC NY TV.201 (2 pass) | — |

Thực hiện xong quy trình để khô tự nhiên sau 17H và 24H kiểm tra dán dính mặt:

## 3. Kết quả kiểm tra dán dính mặt

Các mức khối lượng dán: 0,1 kg/cm²; 0,15 kg/cm²; 0,2 kg/cm²; 0,5 kg/cm²

|  | 0,1 kg/cm² | 0,15 kg/cm² | 0,2 kg/cm² | 0,5 kg/cm² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khô sau 17H | dán 8H tháo ra ❌ Không đạt (dính foam nặng) | dán 8H tháo ra ❌ Không đạt (dính foam nặng) | dán 8H tháo ra ❌ Không đạt (dính foam nặng) | — |
| Khô sau 24H | dán 12H tháo ra ❌ Không đạt (dính foam) | dán 12H tháo ra ⚠️ Không đạt (dính foam nhẹ) | dán 12H tháo ra ⚠️ Không đạt (dính foam nhẹ) | dán 12H tháo ra ⚠️ Không đạt (dính foam nhẹ) |

## 4. Thông số kỹ thuật

| Vật tư | Tỷ lệ pha | Độ nhớt |
| --- | --- | --- |
| Lót NC KH | (1 - 1) | 15" 18 |
| Bóng NC NY TV.201 | (1 - 1,5) | 14" 12 |

Nhiệt độ sấy tủ: 50°C

Thực hiện phun súng bắn tại công ty Hóa Keo Bình Thạnh.

## 5. Kết quả màng sơn

Màng sơn: trơn, láng, phẳng ✓

## 6. Kết luận

Kiểm tra theo quy trình thực tế — để khô tự nhiên sau 17H và 24H, dán kiểm tra dính mặt theo chuẩn QC và theo sản xuất thực tế của Cty Thịnh Việt ⇒ KHÔNG ĐẠT — bị dính foam.

## 7. Nhận xét

Màng sơn sau 24h, dán 0,1 - 0,15 kg/cm²: chồng đè (đóng gói tại Cty Thịnh Việt: 0,1 - 0,3 kg/cm²)

## 8. Ý kiến, xác nhận

30/07/2026

QC HKBT

(Đã ký)

Ngô Thị Yến | Nguyễn Anh Trí

📸 Kết quả dán dính mặt — Màu TV.246 (30/07/2026): 0,1-0,5 kg/cm², 17H-24H → ❌ Không đạt (dính foam)