BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY — CẬP NHẬT 25/09/2026: Công ty Thành Thắng — kiểm tra 10 sản phẩm tựa ghế (dung môi retarder của RD) và truy thông tin phân bố bóng 30%
Ngày báo cáo: 25/09/2026
Người báo cáo: Nguyễn Anh Trí (QC BT Chem)
Kính gửi: BLĐ phòng Kỹ thuật & phòng QC BT-Chem
Nguồn: tin nhắn Zalo của Nguyễn Anh Trí, hội thoại *“Trí QC”* — gửi lúc 20:15 ngày 25/09/2026: 01 tin nhắn chữ, không có hình ảnh và video.
1. Nguyên văn tin nhắn báo cáo trong ngày
Báo cáo a công việc hôm nay ở cty thành thắng : 1/ các sp tựa ghế phun hôm trước hôm nay qc nhà máy kiểm tra ( 10 sp sử dung dm retatder của RD 7 cái đạt 3 cái bị nhẹ ( trắng đục nhưng không đáng kể ) ) 2/chiều e lên co hỏi chỗ nha máy ( nhưng a quản lý kho ảnh về nên e không hỏi được số lượng bóng 30% mssx:2150926 là bao nhiêu ạ , mai ảnh vô e sẽ hỏi kĩ lại và báo cáo a sau ạ ) Hôm nay ở cty thành thắng buổi chiều cúp điện nên trên văn phòng nghĩ e chưa hỏi được thông tin về vấn đề phân bố bóng 30% cho các xưởng , cũng như chạy sản xuất những màu nào liên quan đến bóng 30% ạ .( mai e hỏi kỹ thông tin se báo cáo lại a ạ )
*(nguyên văn, gồm cả các chỗ viết lệch: “dm retatder”, “sử dung”, “nha máy”, “nghĩ”, “se”)*
2. Nội dung công việc trong ngày
	Nội dung
	Tình trạng / kết quả

	1. Kiểm tra lô sản phẩm tựa ghế đã phun hôm trước — QC nhà máy kiểm tra, sản phẩm có dùng dung môi retarder của RD
	10 sản phẩm kiểm tra: 7 đạt · 3 bị nhẹ (màng trắng đục nhưng không đáng kể)

	2. Truy số lượng bóng 30% của MSSX 2150926 tại nhà máy
	Chưa lấy được — *“a quản lý kho ảnh về”* (nghỉ) nên chưa hỏi được; sẽ hỏi kỹ lại và báo cáo sau

	3. Thông tin phân bố bóng 30% cho các xưởng + các màu đang chạy sản xuất liên quan bóng 30%
	Chưa lấy được — buổi chiều tại Thành Thắng cúp điện, văn phòng nghỉ


Địa điểm: Công ty Thành Thắng (đúng địa điểm đã ghi ở các mục 23–24/09; màu liên quan chuỗi: THTH 91, các cấp bóng NC MOD 20% / 30% / 40%).
3. Ghi chú đối chiếu & theo dõi (25/09/2026)
✅ Nối chuỗi với mục 24/09/2026 (cùng nhà máy, cùng chủ đề bóng): đây là kết quả kiểm tra của lô sản phẩm tựa ghế đã phun hôm trước — đúng việc đã ghi ở mục 24/09: *“các sp tựa ghế phun hôm qua → chiều tối nay xuống chuyền (màu THTH 91) → mai QC nhà máy kiểm tra”*. Kết quả: 7/10 đạt, 3 bị nhẹ (trắng đục).
🔍 Điểm đáng theo dõi — 3 sản phẩm bị trắng đục nhẹ: đây là lô có dùng dung môi retarder của RD (đúng hướng đã thử từ 23–24/09). Trắng đục (blushing) thường liên quan độ ẩm/điểm sương khi phun, tốc độ bay hơi dung môi hoặc tỷ lệ pha retarder, không nhất thiết do bản thân dung môi ⇒ cần Kỹ thuật cho ý kiến có cần siết điều kiện phun hay chỉnh tỷ lệ pha. Nếu mức trắng đục nằm trong sai số chấp nhận thì mục này coi như đạt có lưu ý.
⚠️ Số liệu còn thiếu (chưa có trong tin hôm nay): nhiệt độ – độ ẩm tương đối lúc phun và khi kiểm tra; tỷ lệ pha dung môi retarder (% theo khối lượng hay thể tích); số đo độ bóng bằng máy để đối chiếu danh định; DFT và độ bám dính (cross-cut); danh sách 3 sản phẩm bị trắng đục (mã/vị trí).
⚠️ Giữ nguyên văn theo nguồn (không tự sửa): *“dm retatder của RD”* (hiểu là dung môi retarder của RD — cách viết đã thống nhất từ mục 24/09), *“sử dung”* (sử dụng), *“nha máy”* (nhà máy), *“nghĩ”* (nghỉ), *“se báo cáo lại”* (sẽ), *“10 sp”* (10 sản phẩm), *“7 cái đạt 3 cái bị nhẹ”* (7 sản phẩm đạt · 3 sản phẩm bị nhẹ). Mã số sản xuất ghi “mssx:2150926” — trùng với MSSX 2150926 (lô bóng 30% ngày 15/09) đã ghi trong mục 24/09, cần xác nhận vẫn là cùng lô.
📅 Mốc chờ ngày 26/09/2026 (Trí đã hẹn): hỏi kỹ và báo cáo lại 03 việc — (1) số lượng bóng 30% MSSX 2150926; (2) phân bố bóng 30% cho các xưởng; (3) các màu đang chạy sản xuất liên quan đến bóng 30%.
📸 Không có hình ảnh kèm theo trong tin báo cáo hôm nay (chỉ 01 tin nhắn chữ; nguyên nhân: buổi chiều cúp điện tại Thành Thắng).




