NỘI DUNG TRÍCH XUẤT TỪ ẢNH ZALO — LỘC QC (23/09/2026)
Nguồn: hội thoại Zalo “Loc QC ( So 2)” · 15 ảnh tải về (0 video) · 8 ảnh tài liệu đã trích xuất; đọc bằng công cụ vision của Hermes (Gemini, model mặc định — KHÔNG phải bản cao nhất).
1. PHÂN LOẠI 15 ẢNH
# PHÂN LOẠI 15 ẢNH — Hội thoại Zalo “Loc QC ( So 2)”, khối “Hôm nay” (23/09/2026)
**Ngày phân loại:** 23/09/2026
**Nguồn ảnh:** 15 ảnh tải từ Zalo (0 video) — `C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\locqc2\anh\anh_01.jpg … anh_15.jpg`
**Ánh xạ theo tin Zalo:** Tin 2 = 7 ảnh (ANH 1–7) · Tin 4 = 1 ảnh (ANH 8) · Tin 5 = 7 ảnh (ANH 9–15)
**Cách làm:** gửi **từng ảnh riêng lẻ** cho *Gemini (qua `vision_analyze`)* kèm prompt phân loại TÀI LIỆU / KHÔNG PHẢI TÀI LIỆU.
⚠️ **Không phân loại được bằng bảng ghép `contact_sheet.jpg`**: 15 ảnh thu nhỏ trong 1 khung 960×2320 ⇒ mỗi ảnh chỉ ~150 px chiều ngang, chữ viết tay không còn đọc được. Bảng ghép vẫn dùng để tra cứu vị trí, không dùng để đọc nội dung.
---
## Kết quả
| Ảnh | Tin | Phân loại | Mô tả nội dung |
|:---:|:---:|:---|:---|
| **ANH 1** | Tin 2 | **TÀI LIỆU** | Biên nhận giao hàng (phiếu in) — C.TY TNHH SX-TM HÓA KEO BÌNH THẠNH → **CÔNG TY HỒ NAI**, 3 mặt hàng **MẪU** (Lót trắng SW6 0909 H new 0,50 kg · Sơn lót BT 02-2203 H White Primer 0,50 kg · Phụ gia TB 0,10 kg), tổng **1,1 kg**, ngày **23/09/2026**, người giao ký **Võ Đình Ân**, ô “Ký nhận hàng” để trống |
| **ANH 2** | Tin 2 | **TÀI LIỆU** | **BẢN BÁO CÁO** viết tay trên giấy tiêu đề BT CHEM — *“Thử nghiệm qui trình mẫu AQ 002H, so sánh với qui trình đang áp dụng sản xuất tại xưởng Công ty Hóa Nai”*, 3 nhóm quy trình (A: đang sx thử / B: thử nghiệm số 1 / C: thử nghiệm số 2), ngày **23/09/2026**, ký **Bùi Lộc** |
| **ANH 3** | Tin 2 | **TÀI LIỆU** | Viết tay trực tiếp **trên phôi gỗ**: *“Quy trình thử Số 2”* — 4 bước (Lót BT 02-2203# +1,5% phụ gia TB → chà nhám; Lót màu AQ 002# +5% nước → quét cọ; Lót màu AQ 002# +10% nước → 1 pass; Bóng Bex 03-24.10# 5% 1 pass +5% nước) |
| **ANH 4** | Tin 2 | **TÀI LIỆU** | Bìa/tấm viết tay: *“Quy trình thử số 1”* — 5 bước, có nhắc **Ngâm dầu TB1501 một quý tháng**, mốc `4 pa / 1 pa` |
| **ANH 5** | Tin 2 | **TÀI LIỆU** | Bìa carton viết tay: quy trình sản xuất 5 bước (TB 1501 + 4% ST…, 10% nước, 1 pass, Bóng Bex 03-2410 5% +5% nước) — chữ mờ nhiều chỗ |
| **ANH 6** | Tin 2 | **TÀI LIỆU** (nhãn/chứng từ lô) | Nhãn **thùng sơn 20 kg**: *LÓT MÀU AQ 002 H* — mã số **1020726**, trọng lượng tịnh 20 KGS, TP: Acrylic resin + water, **NSX 02/07/2026**, HSD 6 tháng kể từ NSX |
| **ANH 7** | Tin 2 | **KHÔNG PHẢI TÀI LIỆU** | Hiện trường xưởng: 2 công nhân đang xử lý các **tấm phẳng trên giá đỡ** (1 tấm nâu sẫm, các tấm trắng phía sau), sàn bê tông có dây điện/dụng cụ. Không thấy lỗi rõ |
| **ANH 8** | Tin 4 | **TÀI LIỆU** | Bìa carton viết tay: *“Quy trình thực tế Sản xuất”* — 5 bước (Nguyên liệu TB 1501 + 4% STPP + 0,002% …, 15%/10% nước, Bóng … 03-2410 15% +15% nước) |
| **ANH 9** | Tin 5 | **TÀI LIỆU** | Ảnh chụp **tài liệu in của BT CHEM bị XOAY 90°** (ảnh gốc 768×1024) — *“HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN MẪU AQ 1142”*: 8 bước chà nhám → stain màu → lót NC KH → glaze màu → lót NC KH → dặm glaze → kiểm tra glaze → bóng NC T 2012 1505 10%; kèm **bảng công thức pha màu** (Stain AQ 1142: Vàng cam 2RA 585 / Đỏ VM 334 171 / Đen TC L3 (1-2) ĐM 146 / Stain NC Trắng 98 = **1.000 g**) |
| **ANH 10** | Tin 5 | **KHÔNG PHẢI TÀI LIỆU** | Hiện trường khu hoàn thiện: người QC đang kéo/nâng **khay mở rộng của bàn gỗ** (bàn đầu giường/trà, vân sồi, 4 chân tròn) để kiểm tra kết cấu; phía sau có dãy sản phẩm cùng loại |
| **ANH 11** | Tin 5 | **KHÔNG PHẢI TÀI LIỆU** | Cận cảnh chi tiết nội thất gỗ (2 mặt bàn vân sồi + chân trụ tròn), có **xốp/giấy + băng keo bảo vệ** ở cạnh. Không thấy lỗi rõ |
| **ANH 12** | Tin 5 | **KHÔNG PHẢI TÀI LIỆU** | Kho/xuất hàng: kiện hàng bọc nilon trên **pallet gỗ**, công nhân áo xanh, bên phải là **thùng xe tải/container đang mở** để bốc xếp tấm lớn |
| **ANH 13** | Tin 5 | **KHÔNG PHẢI TÀI LIỆU** | Cận cảnh **thiết bị đo cầm tay** màu trắng, màn hình LCD hiển thị **“10.0”** (kèm ký tự “KSJ”), 1 nút tròn xám + dây đeo, đặt trên mặt bàn gỗ |
| **ANH 14** | Tin 5 | **KHÔNG PHẢI TÀI LIỆU** | Cận cảnh **nhiệt kế/ẩm kế điện tử** màu trắng-xám, màn hình hiển thị **“36.6”** (kèm chữ “MEM”), 1 nút bấm + dây đeo, trên mặt bàn gỗ |
| **ANH 15** | Tin 5 | **KHÔNG PHẢI TÀI LIỆU** | Hiện trường: **dãy bàn/desk gỗ vân sồi** xếp thành hàng dài trong xưởng, mép dán **xốp trắng bảo vệ**; phía sau có công nhân, xe nâng, thùng carton |
---
## Tổng hợp
| Nhóm | Số lượng | Danh sách ảnh |
|:---|:---:|:---|
| **TÀI LIỆU** (báo cáo viết tay / bảng biểu / phiếu / nhãn lô) | **8** | ANH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
| **KHÔNG PHẢI TÀI LIỆU** (hiện trường / sản phẩm) | **7** | ANH 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Tổng | **15** | |
---
## Ghi chú độ tin cậy (không tô hồng)
- **ANH 9 đọc KHÔNG ổn định.** Cùng 1 ảnh, 4 lần đọc cho 4 kết quả khác nhau (lần 1 ra *“máy đập hàm AJ1142 – Viện Công nghệ Mỏ”*, lần 2–3 ra bảng/hallucination dài, lần 4 ra phiếu xuất nhập “NCAV”). Sau khi **xoay ảnh đúng chiều** (`anh_09_r90.jpg`) thì đọc ổn định và thống nhất 3/3 lần: tài liệu **HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH … MẪU AQ 1142 của BT CHEM**. Các trường **tên khách hàng, ngày tháng, tên người ký vẫn không nhất quán giữa các lần đọc** ⇒ đã ghi rõ `[chưa xác minh]` trong file trích xuất, KHÔNG tự chọn.
- **ANH 4, 5, 8** là chữ viết tay trên bìa/tấm gỗ — nhiều ký tự bị OCR sai (ví dụ “Lót màu AQ 002#” đọc thành *“Lôi Nâu 4L 002”*, “Bóng Bex 03-24.10#” thành *“Bánh Bột 03-2410 15%”*) ⇒ **KHÔNG dùng số liệu các ảnh này để kết luận**, chỉ dẫn lại làm minh chứng.
- **ANH 13, 14**: chỉ đọc được con số trên màn hình (**10.0** và **36.6**); **chưa xác định được chính xác đây là thiết bị đo gì** (nghi độ bóng / nhiệt-ẩm) ⇒ không gán nhãn thiết bị.
- Không ảnh nào trong 7 ảnh **KHÔNG PHẢI TÀI LIỆU** thể hiện **rõ lỗi** (trầy/móp/đậm ghim gỗ) mà tin nhắn Zalo Tin 3 có nhắc.
2. NỘI DUNG TỪNG ẢNH TÀI LIỆU (8 ảnh)
Ảnh số 01
# TRÍCH XUẤT NGUYÊN VĂN — ANH 1 (ảnh_01.jpg)
- **Thuộc:** Tin 2 (Zalo 23/09/2026) · **Phân loại:** TÀI LIỆU (phiếu in)
- **Nguồn đọc:** Gemini qua `vision_analyze` — 1 lần đọc, kết quả ổn định (2 lần đầu cho cùng nội dung)
- **Mô tả:** Biên nhận giao hàng (phiếu in) của C.TY TNHH SX-TM HÓA KEO BÌNH THẠNH, giao cho CÔNG TY HỒ NAI, hàng MẪU.
## Nguyên văn
```text
C.TY TNHH SX - TM HÓA KEO
BÌNH THẠNH
Đ/C: Bình Phước B, P. Bình Chuẩn, Tx. Thuận An, BD
ĐT: 02743.789.991 (2/3/4/5)   Fax: 02743.789.996
Phụ lục 3
QT-VP-XNTP/00
Biên nhận số: -
Ngày 23 Tháng 9 năm 2026
BIÊN NHẬN GIAO HÀNG
Tên công ty :  CÔNG TY HỒ NAI
Người nhận :   [để trống]
```
| STT | Tên hàng | ĐVT | SL | Ghi chú |
|---:|---|---|---:|---|
| 1 | LÓT TRẮNG SW6 0909 H (NEW) | Kg | 0.50 | MẪU |
| 2 | SƠN LÓT BT - 02 - 2203 H (WHITE PRIMER) | Kg | 0.50 | MẪU |
| 3 | PHỤ GIA TB | Kg | 0.10 | MẪU |
| 4 | *(trống)* | | | |
| 5 | *(trống)* | | | |
| 6 | *(trống)* | | | |
| 7 | *(trống)* | | | |
| 8 | *(trống)* | | | |
| 9 | *(trống)* | | | |
| 10 | *(trống)* | | | |
| 11 | *(trống)* | | | |
| 12 | *(trống)* | | | |
| 13 | *(trống)* | | | |
| | **Tổng cộng** | | **1.1** | |
```text
Người giao                          Ký nhận hàng
[chữ ký tay bằng mực đen]           [để trống]
Võ Đình Ân
```
## Chỗ không đọc được
- Ô “Biên nhận số”: để trống trên phiếu.
- Ô “Người nhận”: để trống.
- Ô “Ký nhận hàng”: **chưa có chữ ký**.
> ⚠️ Cách đọc tên “HỒ NAI” (không dấu mũ/nặng rõ) — cùng khách với “Hố Nai” trong tin nhắn; ghi nguyên văn theo phiếu là **CÔNG TY HỒ NAI**.
Ảnh số 02
# TRÍCH XUẤT NGUYÊN VĂN — ANH 2 (ảnh_02.jpg)
- **Thuộc:** Tin 2 (Zalo 23/09/2026) · **Phân loại:** TÀI LIỆU (báo cáo viết tay trên giấy tiêu đề BT CHEM)
- **Nguồn đọc:** Gemini qua `vision_analyze` — 1 lần đọc
## Nguyên văn
```text
BT CHEM
HOA KEO BINH THANH
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
CÔNG TY TNHH SX-TM HOÁ KEO BÌNH THANH
Bình Phước B, P. Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Tel: (0650) 3 788 818/19
Fax: (0650) 3 789 949 - Email: btchem@btchem.com.vn
Website: www.btchem.com.vn
[logo ISO 9001] [logo TUV]
BẢN BÁO CÁO
Kính gửi: ................................
Người viết báo cáo: ................................
Ngày viết báo cáo: ................................
Nội dung: Thử nghiệm qui trình mẫu AQ 002H
So sánh với qui trình đang áp dụng sản xuất tại xưởng Công ty Hóa Nai
A/ Qui trình đang sx thử
1/ phun phủ TB 1501
2/ phun lót mẫu AQ 002H 1 patth, quét cọ
3/ phun lót mẫu AQ 002H 1 patth
4/ phun lót mẫu AQ 002H 1 patth
5/ Bơm Bex 03 24 10T 5% 1 patth
B/ Qui trình thử nghiệm số 1:
1/ phun phủ TB 1501
2/ Phun lót SW-09 09 1 patth chà nhám
3/ phun lót mẫu AQ 002H, quét cọ
4/ phun lót mẫu AQ 002H (4 patth)
5/ Bơm Bex 03 24 10T 5% 1 patth
C/ Qui trình thử nghiệm số 2
1/ Phun lót BT 02- 9203H (White Primer) (+1.5% phụ gia TB) chà nhám
2/ lót mẫu AQ 002H phun, quét cọ
3/ lót mẫu AQ 002H phun 1 patth
4/ Bơm Bex 03 24 10T 5% 1 patth
Thử nghiệm trên phôi gỗ MDF và sản phẩm mẫu có
So sánh chất lượng đánh giá kết quả
Ngày 23/09/2026
[Ký tên: Bùi Lộc]
Người báo cáo
```
## Chỗ không đọc được / nghi ngờ
- 3 dòng đầu (Kính gửi / Người viết báo cáo / Ngày viết báo cáo) — **để trống, không điền**.
- `SW-09 09` — ghi nguyên văn; theo tin nhắn Zalo là **SW6 - 0909 H** ⇒ **[không đọc được: có thể là “SW6 - 0909 H”]**, KHÔNG tự sửa.
- `BT 02- 9203H` — ghi nguyên văn; theo phiếu giao hàng ANH 1 là **BT - 02 - 2203 H** ⇒ **[không đọc được: “9203H” hay “2203 H”]**.
- `Bơm Bex` ở mục A/B/C — ở các bản khác cùng ngày viết là **“Bóng Bex”** ⇒ ghi nguyên văn từng chỗ, không đồng nhất.
- Họ tên người ký đọc được là **Bùi Lộc** (bản trước có khi ghi “Bùi Thiện Lộc” / “Bùi Thiên Lộc”) ⇒ ⚠️ **cần xác nhận tên chuẩn**.
Ảnh số 03
# TRÍCH XUẤT NGUYÊN VĂN — ANH 3 (ảnh_03.jpg)
- **Thuộc:** Tin 2 (Zalo 23/09/2026) · **Phân loại:** TÀI LIỆU (viết tay trực tiếp trên **phôi gỗ/MDF**)
- **Nguồn đọc:** Gemini qua `vision_analyze` — 1 lần đọc
## Nguyên văn
```text
Quy trình thử Số 2 :
1) Lót BT 02-2203# + 1,5% phụ gia TB  => chà nhám
2) Lót Màu AQ 002# + 5% Nước          => quét cọ
3) Lót Màu AQ 002# + 10% Nước         => 1 pass
4) Bóng bex 03-24.10# 5% 1 pass (+5% Nước)
```
## Chỗ không đọc được / nghi ngờ
- Ký hiệu sau mã màu là **`#`** (dấu thăng) trong 2 lần đọc ⇒ ghi nguyên văn `#`; ở tin nhắn Zalo cùng màu viết là **“AQ 002 H”** ⇒ ⚠️ có thể `#` là cách viết tắt của `H`, chưa chốt.
- Dòng 4: thứ tự ghi là `5% 1 pass (+5% Nước)` — **trùng lặp 2 lần “5%”**, giữ nguyên văn, không tự sửa.
- Không có ngày, không có chữ ký trên tấm gỗ.
> ✅ Ảnh này khớp **mục C (Qui trình thử nghiệm số 2)** của ANH 2 và mục **QT 4** trong tin nhắn Zalo (đều dùng **Lót BT 02-2203 white primer + 1,5% phụ gia TB**).
Ảnh số 04
# TRÍCH XUẤT NGUYÊN VĂN — ANH 4 (ảnh_04.jpg)
- **Thuộc:** Tin 2 (Zalo 23/09/2026) · **Phân loại:** TÀI LIỆU (viết tay trên bìa/tấm, mực xanh-đen, cầm bằng tay)
- **Nguồn đọc:** Gemini qua `vision_analyze` — 1 lần đọc
- ⚠️ **Chữ viết tay đọc SAI nhiều chỗ** — dưới đây là nguyên văn theo đúng những gì máy đọc được, **KHÔNG dùng để kết luận số liệu**.
## Nguyên văn (theo máy đọc)
```text
* Quy trình thử số 1:
* Ngâm dầu TB1501 một qũy tháng
1) Ngâm dầu TB1501 + 4 l STAN 0.002" (4pa)
2) Lôi SXV 6-0909" [gạch xóa: không đọc được] 1 pa => chủ nhân
3) Lôi Nâu 4L 002" + 5l. Nước => Quất cả
4) Lôi Nâu 4L 002" + 10l. Nước 4pa
5) Bơm Bex 03 - 24/10 + 5l. + 5l. Nước.
```
## Chỗ không đọc được / nghi ngờ (đối chiếu với tin nhắn Zalo cùng ngày)
| Máy đọc | Nghi là (theo Zalo QT 3 / QT 1) | Trạng thái |
|:---|:---|:---|
| `Lôi SXV 6-0909"` | **Lót SW6 - 0909 H** | ⚠️ chưa chốt |
| `Lôi Nâu 4L 002"` | **Lót màu AQ 002 H** | ⚠️ chưa chốt |
| `Bơm Bex 03 - 24/10` | **Bóng Bex 03-2410** | ⚠️ chưa chốt |
| `Quất cả` / `chủ nhân` | **“quét cọ”** (thao tác) | ⚠️ chưa chốt |
| `4 l STAN 0.002"` | **“4% STPP …”** (theo ANH 8) | ⚠️ chưa chốt |
| `Ngâm dầu TB1501 một qũy tháng` | **“một quý tháng”** — cụm vô nghĩa, có thể là “1 quý/tháng” | ⚠️ chưa chốt |
| `[gạch xóa: không đọc được]` | có vết gạch xóa trên bìa | ⛔ **không đọc được** |
> ⛔ **Kết luận: KHÔNG sử dụng số liệu ảnh này.** Chỉ dẫn lại làm minh chứng ảnh; số liệu chính thức lấy từ **tin nhắn nguyên văn của Lộc** (mục 1 của báo cáo).
Ảnh số 05
# TRÍCH XUẤT NGUYÊN VĂN — ANH 5 (ảnh_05.jpg)
- **Thuộc:** Tin 2 (Zalo 23/09/2026) · **Phân loại:** TÀI LIỆU (viết tay trên bìa carton, mực xanh, có nếp gấp)
- **Nguồn đọc:** Gemini qua `vision_analyze` — 1 lần đọc
- ⚠️ **Nghi ngờ máy trích xuất lại ĐÚNG nội dung của ANH 4** (cùng chủ đề “quy trình thực tế/TB 1501–AQ 002”) ⇒ phải đối chiếu 2 ảnh gốc bằng mắt trước khi dùng.
## Nguyên văn (theo máy đọc)
```text
+ Quy trình cán tiền thực tế Tổng sản xuất:
* Ngăn dầu TB 1501 mồi gỗ
1) Ngăn dầu TB 1501 + 4% ST[không đọc được: 1 ký tự]n 10 002" (8p[không đọc được: 1 ký tự]m)
2) Lõi Nến AQ 002" + 10% Nước 1 p[không đọc được: 1 ký tự]nh => chủ nhân
3) Lõi Nến AQ 002" + 5% Nước Quế cốt
4) Lõi Nến AQ 002" + 10% Nước 1 p[không đọc được: 1 ký tự]nh
5) Bông B[không đọc được: 1 ký tự]x 03-24 10" 5% + 5% Nước 1 p[không đọc được: 1 ký tự]nh
```
## Chỗ không đọc được / nghi ngờ
| Máy đọc | Nghi là | Trạng thái |
|:---|:---|:---|
| `Quy trình cán tiền thực tế Tổng sản xuất` | **“Quy trình sản xuất thực tế …”** | ⚠️ chưa chốt |
| `Ngăn dầu TB 1501 mồi gỗ` | **“Ngâm dầu TB 1501 …”** | ⚠️ chưa chốt |
| `Lõi Nến AQ 002"` | **“Lót màu AQ 002 H”** | ⚠️ chưa chốt |
| `Bông B…x 03-24 10"` | **“Bóng Bex 03-2410”** | ⚠️ chưa chốt |
| `ST…n 10 002"` | **“STPP”** | ⚠️ chưa chốt |
| `1 p…nh` / `chủ nhân` | **“1 pass”** / **“quét cọ”** | ⚠️ chưa chốt |
> ⛔ **Kết luận: KHÔNG sử dụng số liệu ảnh này.** Chỉ dẫn lại làm minh chứng.
Ảnh số 06
# TRÍCH XUẤT NGUYÊN VĂN — ANH 6 (ảnh_06.jpg)
- **Thuộc:** Tin 2 (Zalo 23/09/2026) · **Phân loại:** TÀI LIỆU (nhãn/chứng từ lô dán trên thùng sơn)
- **Nguồn đọc:** Gemini qua `vision_analyze` — 1 lần đọc
- **Mô tả:** Thùng nhựa 20 kg đựng nguyên liệu, có 2 nhãn: nhãn giấy nhỏ (dán trên) + nhãn in lớn (giữa thân thùng)
## Nguyên văn
```text
[NHÃN NHỎ PHÍA TRÊN]
LÓT MÀU AQ 002 H
1020726
20KGS
```
```text
[NHÃN LỚN]
[Logo] BT CHEM
HÓA KEO BÌNH THẠNH
www.btchem.com.vn
Water-based Sealer
TÊN SẢN PHẨM / Product name
LÓT MÀU AQ 002 H
MÃ SỐ: 1020726
TRỌNG LƯỢNG TỊNH: 20 KGS
THÀNH PHẦN: Acrylic resin, water
NSX / Mfg date: 02/07/2026
HẠN SỬ DỤNG / Shelf life: 6 tháng kể từ ngày sản xuất
(6 months from date of manufacture)
LƯU Ý: Sản phẩm dùng để pha màu, không dùng trực tiếp với nước.
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
Đậy kín nắp sau khi sử dụng. Để xa tầm tay trẻ em.
SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI SƠN GỖ CAO CẤP
```
## Chỗ không đọc được
- `[không đọc được: phần dưới nhãn — thông tin công ty, địa chỉ, điện thoại, email bị mờ/khuất]`
- Thùng đậy nắp, không thấy hư hỏng.
> 📌 **Số lô/MSSX nghi ngờ:** mã trên nhãn là **1020726** = **ngày 10/07/2026 (MSSX 1020726)** hoặc **0?/0?/26** khác ⇒ ⚠️ **đề nghị QC xác nhận MSSX đúng**, không tự suy (bản tin nhắn không nêu số lô).
> ✅ **Đối chiếu được:** NSX in trên nhãn **02/07/2026** — MSNX khác với mã số **1020726**; nếu theo nếp mã hóa của BT Chem thì `1020726` phải đọc là `1-020726` (ngày 02/07/2026) ⇒ **khớp NSX 02/07/2026**. Ghi cả hai khả năng, chưa chốt.
Ảnh số 08
# TRÍCH XUẤT NGUYÊN VĂN — ANH 8 (ảnh_08.jpg)
- **Thuộc:** Tin 4 (Zalo 23/09/2026 — tin ảnh đơn lẻ) · **Phân loại:** TÀI LIỆU (viết tay trên bìa carton, mực đen)
- **Nguồn đọc:** Gemini qua `vision_analyze` — 1 lần đọc
- ⚠️ **Chữ viết tay đọc SAI nhiều chỗ** — dưới đây là nguyên văn theo máy đọc, **KHÔNG dùng để kết luận số liệu**.
## Nguyên văn (theo máy đọc)
```text
* Quy trình thực tế Sản xuất.
* Nguyên liệu 13 1501 [không đọc được: mắt/mất] phở thay
1) Nguyên liệu 13 1501 + 4% STPP + 0,002% (Agar)
2) Lô Mì A 0,002% + 15% Nước quậy
3) Lô Mì A 0,002% + 10% Nước (Agar)
4) Lô Mì A 0,002% + 10% Nước (Agar)
5) Bánh Bột 03-2410 15% + 15% Nước (Agar)
```
## Chỗ không đọc được / nghi ngờ
| Máy đọc | Nghi là (theo ANH 5 và tin nhắn Zalo) | Trạng thái |
|:---|:---|:---|
| `Nguyên liệu 13 1501` | **“Ngâm dầu TB 1501”** | ⚠️ chưa chốt |
| `Lô Mì A 0,002%` | **“Lót màu AQ 002 H”** | ⚠️ chưa chốt |
| `Bánh Bột 03-2410` | **“Bóng Bex 03-2410”** | ⚠️ chưa chốt |
| `(Agar)` | **“(Agar)” hay “(1 pass)”?** | ⛔ **cả 2 đều vô lý** — nghi máy đọc sai |
| `15% Nước` / `10% Nước` | đối chiếu Zalo: **5% / 10% nước** | ⚠️ lệch nhau — chưa chốt |
| `[không đọc được: mắt/mất phở thay]` | — | ⛔ **không đọc được** |
> ⛔ **Kết luận: KHÔNG sử dụng số liệu ảnh này.** Chỉ dẫn lại làm minh chứng ảnh.
Ảnh số 09
# TRÍCH XUẤT NGUYÊN VĂN — ANH 9 (ảnh_09.jpg)
- **Thuộc:** Tin 5 (Zalo 23/09/2026) · **Phân loại:** TÀI LIỆU (ảnh chụp tài liệu in của BT CHEM)
- ⚠️ **ẢNH GỐC BỊ XOAY 90°** (768×1024). Đã tạo bản xoay `anh_09_r90.jpg` để đọc — **bản đọc dưới đây lấy từ `anh_09_r90.jpg`**.
- **Nguồn đọc:** Gemini qua `vision_analyze` — **5 lần đọc**, trong đó 3 lần trên bản đã xoay đúng chiều cho kết quả **thống nhất**; 2 lần đọc ảnh gốc (chưa xoay) cho **kết quả hoàn toàn khác** ⇒ xem mục “Cảnh báo độ tin cậy”.
## Nguyên văn (đọc trên bản xoay đúng chiều)
```text
BT CHEM
[địa chỉ / điện thoại / email / MST / số tài khoản: không đọc được — bị mờ & lóa]
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN MẪU: AQ 1142
[góc phải: HĐKT  02.10.25]
KHÁCH HÀNG :  [chưa xác minh — xem cảnh báo dưới]
LOẠI GỖ    :  ASH + VENEER ASH
SẢN PHẨM   :  HÀNG TRONG NHÀ (INDOOR)
ĐỘ BÓNG    :  10%
NGÀY       :  [chưa xác minh]
```
### Bảng quy trình (8 bước)
| Bước | Hóa chất sử dụng | Tỉ lệ | Độ nhớt (±1) | Phương pháp & phương tiện | Thời gian khô |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *(mở đầu)* | Chà nhám bề mặt gỗ — nhám **#240**, trám trét khuyết tật | | | | |
| 1- Stain màu | Stain AQ 1142 | 10 | | Phun bằng súng sơn theo màu + Chà Light | 10–15 phút, Chà nhám #240 |
| | Dung môi NC 02 | 150 | | | |
| 2- Lót NC KH | Lót NC KH | 100 | 16–18 giây (Cup NK2) | Phun bằng súng sơn (1 Path) | 30–45 phút, Chà nhám #320 |
| | Dung môi NC 02 | 100 | | | |
| 3- Glaze màu | Glaze màu AQ 1142 | 100 | | Phun bằng súng sơn + Kiểm tra Bùi nhùi + Quét cọ + Chà Light | 30–45 phút |
| | Glaze | 30 | | | |
| | Dung môi Pegasol | 670 | | | |
| 4- Lót NC KH | Lót NC KH | 100 | 16–18 giây (Cup NK2) | Phun bằng súng sơn (1 Path) | 30–45 phút, Chà nhám #320 |
| | Dung môi NC 02 | 100 | | | |
| 5- Dặm Glaze màu | Glaze màu AQ 1142 | 100 | | Phun bằng súng sơn + Quét cọ + Kiểm tra Bùi nhùi | 30–45 phút |
| | Glaze | 30 | | | |
| | Dung môi Pegasol | 670 | | | |
| 6- Bóng NC T 2012 1505 10% | Bóng NC T 2012 1505 10% | 100 | 10–12 giây (Cup NK2) | Phun bằng súng sơn (1 Path) | 30–45 phút, Chà nhám #320 |
| | Dung môi NC 02 | 150 | | | |
| 7- Dặm màu | Stain AQ 1142 | 10 | | Đậm bằng súng sơn so màu theo màu | 30–45 phút |
| | Dung môi NC 02 | 150 | | | |
| *(7b)* Kiểm tra Glaze màu | Glaze màu AQ 1142 | 100 | | Phun bằng súng sơn + Quét cọ + Kiểm tra Bùi nhùi + Chà Light | |
| | Glaze | 30 | | | |
| | Dung môi Pegasol | 670 | | | |
| 8- Bóng NC T 2012 1505 10% | Bóng NC T 2012 1505 10% | 100 | 10–12 giây (Cup NK2) | Phun bằng súng sơn (1 Path) | **Sau 8→12 giờ kiểm tra SP đạt → đóng gói** |
| | Dung môi NC 02 | 150 | | | |
### LƯU Ý SỬ DỤNG SƠN (nguyên văn, đọc được)
```text
❖ LƯU Ý SỬ DỤNG SƠN:
- Thùng, can chứa đựng sơn, màu, dung môi… phải được đậy kín nắp và bảo quản nơi khô ráo
thoáng mát, không làm mất nhãn mác.
- Quậy kỹ hộp sơn, màu… trước khi pha và trước khi sơn.
- Trên đây là Quy trình thực hiện mẫu AQ 1142, [không đọc được: …] Khi áp dụng sản xuất
thực tế có thể điều chỉnh các thông số kỹ thuật (độ nhớt, thời gian khô, số lớp…) cho
phù hợp với điều kiện thực tế của xưởng.
- [không đọc được: …] và mặt hàng sản xuất (bàn, ghế, tủ …) và các bước công đoạn trong
quy trình sản xuất tại nhà máy có thể thay đổi phù hợp theo yêu cầu chất lượng
[không đọc được: …]
- Vào những ngày nắng nóng, hanh khô nhiệt độ nhà xưởng lên cao (39–40 °C trở lên, độ ẩm
không khí thấp 40–50%), hoặc vào những thời điểm sáng sớm, mưa, độ ẩm cao
[không đọc được: …] đề nghị nhà máy tăng cường chất làm khô … vào hộp sơn, hoặc sơn
(bóng 4→6%) để hạn chế hiện tượng màng sơn bị hạp, hanh khô, mờ…
```
### Bảng công thức pha màu (đơn vị Gram)
| **Stain AQ 1142** | Số lượng (Gr) | **Glaze màu AQ 1142** | Số lượng (Gr) |
|:---|---:|:---|---:|
| 1- Vàng cam 2RA | **585** | 1- Glaze màu BR 51-2912 | **667** |
| 2- Đỏ VM 334 | **171** | 2- Đen PB 1012 (1-2) PE | **167** |
| 3- Đen TC L3 (1-2) ĐM | **146** | 3- Glaze | **166** |
| 4- Stain NC Trắng | **98** | | |
| **Tổng** | **1000** | **Tổng** | **1000** |
```text
KỸ THUẬT
[chữ ký tay]
[chưa xác minh tên người ký]
```
## ⚠️ CẢNH BÁO ĐỘ TIN CẬY (đọc kỹ trước khi dùng số liệu)
**5 lần đọc cho 3 kết quả KHÁC NHAU:**
| Lần | Ảnh dùng | Kết quả máy đọc | Đánh giá |
|:---:|:---|:---|:---|
| 1 | ảnh gốc (chưa xoay) | *“HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM MÁY ĐẬP HÀM AJ1142 — VIỆN CÔNG NGHỆ MỎ – VINACOMIN”* | ⛔ **sai/hallucination** |
| 2 | cắt dải (0–360) | *“HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SƠN — BT CHEM, khách Công ty Hồ Nai”* | ⚠️ một phần khớp |
| 3 | cắt dải (340–720) | *“MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CỒN TRONG HƠI THỞ, 100 dòng bảng”* | ⛔ **hallucination rõ rệt** |
| 4 | **bản xoay r90 – toàn ảnh** | *“HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN MẪU: AQ 1142 — 8 bước + bảng pha màu 1000 g”* | ✅ hợp lý, khớp Zalo |
| 5 | **bản xoay r90 – 2 dải cắt** | Trùng khớp lần 4 (cùng 8 bước, cùng bảng pha màu 585/171/146/98 = 1000) | ✅ **thống nhất 3/3** |
**Các trường KHÔNG nhất quán giữa các lần đọc — ghi là [chưa xác minh]:**
| Trường | Lần đọc 1 | Lần đọc 2 | Lần đọc 4/5 | Kết luận |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| Tên khách hàng | — | CÔNG TY HỒ NAI | *“CÔNG TY HỒ NAI”* (lần 4) · *“CÔNG TY TNHH GỖ AN CƯ”* (lần 5-dải trên) | ⛔ **[chưa xác minh]** |
| Mã màu | AJ1142 | AQ 1142 / AG 1142 | AQ 1142 / AG 1142 | `A`–`G`/`Q` lẫn: đọc **AQ 1142** theo Zalo, ghi rõ nghi ngờ |
| Ngày tài liệu | — | 30/09/2025 | 30/09/2025 (lần 4) · **18/04/2019** (lần 5-dải dưới) | ⛔ **[chưa xác minh]** |
| Người ký | — | — | **NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN** (lần 4) · **Nguyễn Văn Bình** (lần 5-dải dưới) | ⛔ **[chưa xác minh]** |
**Chỉ những phần sau là ĐỌC ĐƯỢC ỔN ĐỊNH (lặp lại ≥2 lần độc lập):**
- Tiêu đề là **HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH … MẪU AQ 1142** của **BT CHEM**;
- **LOẠI GỖ: ASH + VENEER ASH**, **SẢN PHẨM: HÀNG TRONG NHÀ (INDOOR)**, **ĐỘ BÓNG: 10%**;
- **8 bước quy trình NC** (chà nhám → stain → lót NC KH → glaze → lót NC KH → dặm glaze → kiểm tra glaze → bóng NC T 2012 1505 10%);
- **Bảng công thức pha màu Stain AQ 1142 = 1.000 g** (585 / 171 / 146 / 98) và **Glaze màu AQ 1142 = 1.000 g** (667 / 167 / 166).
3. NHỮNG CHỖ CHƯA CHẮC (theo báo cáo)
Ghi chú những chỗ CHƯA CHẮC (không tô hồng)
1. ⚠️ **Model đọc ảnh:** dùng **Gemini qua công cụ `vision_analyze` của Hermes** (model mặc định do Hermes cấu hình), **KHÔNG** dùng web Gemini và **KHÔNG** chọn *Pro + tư duy mở rộng* như mục 22/09. **Lý do:** web Gemini **chưa gửi được prompt** và lần thử API đầu tiên trả **HTTP 503**; **không có lựa chọn “model cao nhất” nào được chọn trong lượt này** ⇒ **ghi rõ để không hiểu nhầm**. Nếu chủ nhân cần bản đọc bằng model cao, phải **đọc lại toàn bộ 8 ảnh tài liệu**.
2. ⚠️ **ANH 9 (quy trình AQ 1142) đọc KHÔNG ổn định** — 5 lần đọc, 3 kết quả khác nhau; **tên khách hàng, ngày, người ký, mã AQ/AG đều chưa xác minh**. Chỉ nên dùng **cấu trúc 8 bước** và **2 bảng công thức pha màu tổng 1.000 g**. Đề nghị Lộc gửi lại **ảnh đúng chiều / bản scan**.
3. ⚠️ **ANH 4, 5, 8 đọc sai nặng** (chữ viết tay trên bìa) ⇒ **không dùng số liệu**; cần **bản anh Lộc tự gõ** nếu muốn lấy số.
4. ⚠️ **Không có ảnh nào thể hiện RÕ lỗi** (trầy / móp / đậm ghim gỗ) mà Tin 3 nêu ⇒ 3 ảnh chèn vào báo cáo là **ảnh hiện trường/sản phẩm chung**, **không phải ảnh bằng chứng lỗi**. Nếu cần ảnh lỗi để mở vụ KPH thì **phải xin Lộc chụp lại**.
5. ⚠️ **ANH 13 / ANH 14**: chỉ đọc được số trên màn hình (**“10.0”** và **“36.6”**), **chưa xác định chính xác là thiết bị đo gì** (nghi độ bóng / nhiệt-ẩm nhưng **không gán nhãn**) ⇒ nếu cần dùng số này cho hồ sơ thì phải xác minh thiết bị.
6. ⚠️ **ANH 1 “CÔNG TY HỒ NAI”** ghi nguyên văn theo phiếu; **chưa chắc khớp “Hố Nai” / “Hố Nai 2”** trong danh mục nhà máy ⇒ đề nghị xác nhận khi lập chứng từ.
7. ⚠️ **Tên người ký** trong hội thoại/hồ sơ có 2 cách viết: *“Bùi Thiện Lộc”* / *“Bùi Thiên Lộc”* / *“Bùi Lộc”* — mục này ghi theo **Bùi Thiên Lộc**, **chưa chốt**.
8. ✅ **ĐÃ ĐỐI CHIẾU ĐƯỢC:** 3 mặt hàng MẪU trên phiếu giao hàng (ảnh 1) khớp đúng 3 nguyên liệu Lộc nêu trong Tin 1 (lót SW6-0909 H cho QT3 · primer white 02-2203 cho QT4 · phụ gia TB).
9. ✅ **Số byte file `Locqc.md`:** **168.674 → 194.573 byte** (+25.899) · đã sao lưu thành `Locqc_backup_20260923_2000.md` trước khi ghi · ghi nguyên tử qua `.tmp_ghi` → `os.replace()` · **chỉ THÊM 1 mục ở cuối**, không sửa mục cũ.
10. 📌 **Ảnh:** 15 ảnh tải về từ Zalo ngày 23/09/2026 (**0 video**) · **8 ảnh tài liệu đã trích xuất** · **3 ảnh hiện trường đã chèn** (ANH 7, 10, 15) · **4 ảnh không dùng** (ANH 11, 12, 13, 14).
11. ⛔ **CHƯA ghi gì vào CSDL KPH** (`su_co_kph` / `ho_so_kph` / portal) — mục 5 chỉ là **ĐỀ XUẤT**, chờ chủ nhân chốt.




