CÔNG TY TNHH SXTM HÓA KEO BÌNH THẠNH	 		                      QT-KT-	SPM/02

Phụ lục: 01B

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

(Báo cáo kiểm tra số : 01 - 0926)

A. Thông tin sản phẩm

| 1. Tên sản phẩm: Màu AQ 455 |  |
| --- | --- |
| 2. Ngày kiểm tra: 26/09/2026 đến 28/09/2026 | 3. Thông tin và mục đích: * Kỹ thuật Hố Nai thông tin sản phẩm sản xuất trên chuyền chi tiết băng tầng màng sơn bị đốm. * Kiểm tra chất lượng: cải tiến qui trình sử dụng nguyên liệu Lót NC PC 23 trong công thức Lót màu NC (qui trình chuẩn sử dụng lót NC KH) |

B. Quy trình kiểm tra : thực hiện trên nền gỗ MDF (đã cán UV)

Qui trình 1: Thực hiện theo qui trình gửi khách hàng thực hiện trên sản phẩm  sản xuất băng tầng:

1. Lót màu NC ( 100 Lót NC PC 23 – 15 Tinh màu Đen TC L3 V4 – 100 dung môi NC 02 , độ nhớt 17”78) phun cạnh sản phẩm 1 path , sau 45 phút chà nhám # 320 toàn sản phẩm.

2. Lót màu NC ( 100 Lót NC PC 23 – 15 Tinh màu Đen TC L3 V4 – 100 dung môi NC 02 , độ nhớt 17”78) phun cạnh sản phẩm 1 path toàn sản phẩm, sau 45 phút chà nhám # 320 toàn sản phẩm.

3. Lót màu NC ( 100 Lót NC PC 23 – 15 Tinh màu Đen TC L3 V4 – 100 dung môi NC 02 , độ nhớt 17”78) phun cạnh sản phẩm 1 path toàn sản phẩm, sau 45 phút .

4. Bóng NC T 2012 1505 5% (100 Bóng – 150 dung môi NC 02 , độ nhớt 11”66) phun 1 path toàn sản phẩm.

Qui trình 2: Thực hiện theo qui trình gửi khách hàng thực hiện trên sản phẩm  sản xuất băng tầng điều chỉnh (bước 3 độ nhớt loãng hơn và phun 2 paths)

1. Lót màu NC ( 100 Lót NC PC 23 – 15 Tinh màu Đen TC L3 V4 – 100 dung môi NC 02 , độ nhớt 17”78) phun cạnh sản phẩm 1 path , sau 45 phút chà nhám # 320 toàn sản phẩm.

2. Lót màu NC ( 100 Lót NC PC 23 – 15 Tinh màu Đen TC L3 V4 – 100 dung môi NC 02 , độ nhớt 17”78) phun cạnh sản phẩm 1 path toàn sản phẩm, sau 45 phút chà nhám # 320 toàn sản phẩm.

3. Lót màu NC ( 100 Lót NC PC 23 – 15 Tinh màu Đen TC L3 V4 – 115 dung môi NC 02 , độ nhớt 13”54) phun cạnh sản phẩm 2 path toàn sản phẩm, sau 45 phút .

4. Bóng NC T 2012 1505 5% (100 Bóng – 150 dung môi NC 02 , độ nhớt 11”66) phun 1 path toàn sản phẩm.

C. Kết quả kiểm tra chất lượng :

| Qui trình | Kết quả kiểm tra màng sơn | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Qui trình 1 |  |  |
| Qui trình 2 |  |  |

Ngày 28 tháng 09  năm 2026

Phòng QC

Bùi Thiên Lộc