CÔNG TY TNHH SXTM HÓA KEO BÌNH THẠNH	 		                      QT-KT-	SPM/02     
                                                    		                                                                             Phụ lục: 01B 
                        BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA               
(Báo cáo kiểm tra số : 01 - 0926)


A. Thông tin sản phẩm
	1. Tên sản phẩm:  Màu AQ 455

	2. Ngày kiểm tra:
26/09/2026 đến 28/09/2026
	3. Thông tin và mục đích: 
  * Kỹ thuật Hố Nai thông tin sản phẩm sản xuất trên chuyền chi tiết băng tầng màng sơn bị đốm.
   * Kiểm tra chất lượng: cải tiến qui trình sử dụng nguyên liệu Lót NC PC 23 trong công thức Lót màu NC (qui trình chuẩn sử dụng lót NC KH)


B. Quy trình kiểm tra : thực hiện trên nền gỗ MDF (đã cán UV)
  Qui trình 1: Thực hiện theo qui trình gửi khách hàng thực hiện trên sản phẩm  sản xuất băng tầng:
      1. Lót màu NC ( 100 Lót NC PC 23 – 15 Tinh màu Đen TC L3 V4 – 100 dung môi NC 02 , độ nhớt 17”78) phun cạnh sản phẩm 1 path , sau 45 phút chà nhám # 320 toàn sản phẩm.
     2. Lót màu NC ( 100 Lót NC PC 23 – 15 Tinh màu Đen TC L3 V4 – 100 dung môi NC 02 , độ nhớt 17”78) phun cạnh sản phẩm 1 path toàn sản phẩm, sau 45 phút chà nhám # 320 toàn sản phẩm.
     3. Lót màu NC ( 100 Lót NC PC 23 – 15 Tinh màu Đen TC L3 V4 – 100 dung môi NC 02 , độ nhớt 17”78) phun cạnh sản phẩm 1 path toàn sản phẩm, sau 45 phút .
     4. Bóng NC T 2012 1505 5% (100 Bóng – 150 dung môi NC 02 , độ nhớt 11”66) phun 1 path toàn sản phẩm.
  Qui trình 2: Thực hiện theo qui trình gửi khách hàng thực hiện trên sản phẩm  sản xuất băng tầng điều chỉnh (bước 3 độ nhớt loãng hơn và phun 2 paths)
     1. Lót màu NC ( 100 Lót NC PC 23 – 15 Tinh màu Đen TC L3 V4 – 100 dung môi NC 02 , độ nhớt 17”78) phun cạnh sản phẩm 1 path , sau 45 phút chà nhám # 320 toàn sản phẩm.
     2. Lót màu NC ( 100 Lót NC PC 23 – 15 Tinh màu Đen TC L3 V4 – 100 dung môi NC 02 , độ nhớt 17”78) phun cạnh sản phẩm 1 path toàn sản phẩm, sau 45 phút chà nhám # 320 toàn sản phẩm.
     3. Lót màu NC ( 100 Lót NC PC 23 – 15 Tinh màu Đen TC L3 V4 – 115 dung môi NC 02 , độ nhớt 13”54) phun cạnh sản phẩm 2 path toàn sản phẩm, sau 45 phút .
     4. Bóng NC T 2012 1505 5% (100 Bóng – 150 dung môi NC 02 , độ nhớt 11”66) phun 1 path toàn sản phẩm.
    C. Kết quả kiểm tra chất lượng :
	Qui trình
	Kết quả kiểm tra màng sơn
	Ghi chú
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                                                                                                       Ngày 28 tháng 09  năm 2026
                                                                                                                                                                            Phòng QC    

									                             Bùi Thiên Lộc                    

